DBJ

湖 南 省 工 程 建 设 地 方 标 准

DBJ43/T×××-2014

J×××-2014

烧结装饰砖夹芯保温外墙应用

技术规程

（征求意见稿）

2014-×-×-发布                           2014-×-×-实施

湖南省住房和城乡建设厅发布

关于湖南省工程建设地方标准

《烧结装饰砖夹芯保温外墙应用技术规程》

DBJ43/╳╳-2014 (征求意见稿)的说明

为了推广烧结装饰砖夹芯保温外墙节能建筑，在设计、施工与验收规定等方面提供成套技术成果，结合湖南省系统解决烧结装饰砖夹芯保温外墙建筑推广过程中的应用技术问题，为节能65%墙体建筑在设计、施工与验收规定等方面提供成套技术成果，编制本标准。

- 墙体材料作为结构的重要组成部分，在建筑物中用量最大，对建筑物的使用节能影响也很大，装饰砖夹心保温墙体能够满足节能65%要求的复合墙体系，且无需外装修，节约大量外粉饰资源，真正的两型建筑墙体。

《规程》编制组在编制研究过程中，以国家现行有关标准为依据，进行了必要的试验，总结了烧结装饰砖夹芯保温外墙建筑的实践经验，借鉴了北方地区的经验和标准的条文，结合湖南省具体情况而编制。

《规程》内容包括总则、术语和符号、材料、建筑与建筑节能设计、结构设计、施工、质量验收、维护，共分8章，对烧结装饰砖夹芯保温外墙建筑的材料性能、技术要求、设计与施工等作了相应较系统的具体规定。

经《规程》编制组多次讨论，形成多稿，反复修改，现形成征求意见稿，请生产、设计、科研、管理、施工等单位和专家提出宝贵意见，最终形成送审稿，呈请专家审查。

有关意见请发至

mgbyrh@163.com

非常感谢！

目录

1 总则………………………………………………………………………….4

2术语和符号………………………………………………………………….5

2.1 术语………………………………………………………………………..5

2.2 符号………………………………………………………………………..6

3 材料………………………………………………………………………….7

3.1 一般规定………………………………………………………………….7

3.2 块体………………………………………………………………………..7

3.3 砂浆………………………………………………………………………..9

3.4 保温材料…………………………………………………………………..10

3.5 其他辅助材料…………………………………………………………… 11

4 建筑与建筑节能设计…………………………………………….………..13

4.1 建筑设计…………………………………………………………………..13

4.2 建筑节能设计…………………………………………………………….14.

4.3 建筑构造…………………………………………………………………..16

5 结构设计……………………………………………………………………..18

5.1 一般规定…………………………………………………………………..18

5.2 非抗震设计………………………………………………………………..18

5.3 抗震设计…………………………………………………………………..19

5.4 构造设计…………………………………………………………………..20

6 施工………………………………………………………………………….22

6.1一般规定……………………………………………………………………22

6.2砌筑材料……………………………………………………………………22

6.3砌筑施工…………………………………………………………………..23

6.4特殊结构部位施工  …………………………………………………….26

6.5 安全措施…………………………………………………………………..27

7 质量验收…………………………………………………………………….28

7.1 一般规定…………………………………………………………………..28

7.2 主控项目…………………………………………………………………..30

7.3 一般项目…………………………………………………………………..32

8 维护…………………………………………………………………………..33

本规程用词说明……………………………………………………..………..36

引用标准名录…………………………………………………………………..37

条文说明………………………………………………………………………..38

1总则

1.0.1  为了节约能源，保护环境与土地资源，满足湖南省对建筑节能和新型墙体材料革新的要求，适应湖南省发展烧结装饰砖夹芯保温墙建筑的需要，并做到技术先进、安全适用、经济合理、确保工程质量，制订本规程。

1.0.2  本规程适用于湖南省非抗震设防区和抗震设防烈度为7度及以下的地区，以烧结装饰砖为外叶墙的夹芯保温墙建筑的设计、施工及验收。

1.0.3  烧结装饰砖夹芯保温墙建筑的设计、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

2术语和符号

2.1术语

2.1.1烧结装饰砖 fired faeing bricks

以页岩、煤矸石或粉煤灰等为主要原料，经焙烧而成用于清水墙或带有装饰面用于墙体装饰的砖。

本规程中如不加特别说明，烧结装饰砖包含烧结装饰多孔砖。烧结装饰多孔砖是以页岩、煤矸石或粉煤灰等为主要原料，经焙烧后，孔洞率不小于25%且具有装饰外表面的砖。

2.1.2饰面砖tapestry brick

用于夹芯墙构造中圈梁等混凝土构件外露面装饰的砖。

2. 1.3配砖auxiliary brick

砌筑时与主规格砖配合使用的砖。

2.1.5夹芯保温材料thermal insulating material

填充在内、外叶墙中间，用于提高墙体保温性能的板状类、憎水性颗粒类材料。

2.1.6.夹芯墙cavity wall with insulation

墙体中预留的连续空腔内填充保温隔热材料或空置，并在墙的内叶和外叶之间用防锈的金属拉结件连接形成的墙体。

2.1.7拉结件tie

两端分别锚固在内、外叶墙灰缝中，用于连接内、外叶墙的防锈金属连接件。

2.1.8控制缝control joint

把外叶墙体分割成若干个独立墙肢的缝，作用是使墙肢在其平面内可自由变形且对其平面外的作用有较高的抵抗能力。

2.1.9建筑物体形系数shape coefficient of building

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中，不包括地面、不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。

2.1.10.热桥 thermal bridge

围护结构中包含混凝土梁或柱等结构性部位，在室内、外温度作用下，形成热流密集、内表面温度较低的部位。

2.1.11夹芯墙的高厚比 ratio of height to thickness of cavity wall with insulation

夹芯墙的计算高度(H0)与有效厚度(h0)之比。

2.1.12 非组合作用 non-composite action

两叶墙之间由拉结件连接，内叶墙承重、外叶墙自承重的组合体系。

2.2符号

An——内叶墙截面毛面积;

Aw——外叶墙截面毛面积;

Fp——夹芯墙主体部位的面积;

Fb——夹芯墙热桥部位的面积;

H0——夹芯墙计算高度;

hn——内叶墙横截面厚度;

hw——外叶墙横截面厚度;

he——夹芯墙有效厚度;

Km——夹芯墙平均传热系数;

Kp——夹芯墙主体部位传热系数;

Kb——夹芯墙热桥部位传热系数;

MU一一块体强度等级;

M——砂浆强度等级;

S——拉结件之间距离;

β——墙柱的高厚比；

[β]——墙柱的允许高厚比；

Mk——由风荷载引起的叶墙弯矩标准值;

W——叶墙截面抵抗矩；

σ0——叶墙轴向压应力标准值;

ftm,k——砌体沿通缝截面弯曲抗拉强度标准值。

3 材料

3.1一般规定

3.1.1外叶墙采用烧结装饰砖；内叶墙采用各类砖或砌块。

3.1.2内叶墙用块体材料性能应符合相应技术标准的要求，其强度等级与最低强度等级要求应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003和《墙体材料应用统一技术规范》GB50574的规定采用。

3.1.3外叶墙烧结装饰砖强度等级不应低于MU15。

3.2块体

3.2.1根据抗压强度烧结装饰砖分为MU15、MU20、MU25、MU30四个强度等级，并应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 烧结装饰砖的强度等级与密度

| 强度等级 | 抗压强度 平均值(MPa)≥ | 单块抗压强度最小值(MPa)≥ | 密度等级范围(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| MU15 | 15 | 12 | ≤1450 |
| MU20 | 20 | 16 | ≤1500 |
| MU25 | 25 | 22 | ≤1550 |
| MU30 | 30 | 25 | ≤1600 |

3.2.2烧结装饰砖的尺寸允许偏差应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2烧结装饰砖的尺寸允许偏差

| 尺寸 | 样本允许偏差 | 样本极差≤ |
| --- | --- | --- |
| 240 | ±2.5 | 8 |
| 115 | ±2 | 7 |
| 90 | ±1.5 | 6 |
| 53 | ±1.5 | 6 |

3.2.3烧结装饰砖的外观质量应符合表3.2.3的规定。

表3.2.3  烧结装饰砖的外观质量要求       单位为mm

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 1、完整面不得少于 | 一条面和一顶面 |
| 2、缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于 | 30 |
| 3、裂纹长度 a) 大面（有孔面）上深入孔壁15mm以上宽度方向及其延伸到条面的长度不大于 b) 大面（有孔面）上深入孔壁15mm以上长度方向及其延伸到条面的长度不大于 c) 条顶面上的水平裂纹不大于 | 80 100 100 |
| 4、杂质在砖面上造成的凸出高度不大于 | 5 |

注：凡有下列缺陷者，不能称为完整面：

a) 缺损在条面或顶面上造成的破坏面尺寸同时大于20mm×30mm；

b) 条面或顶面上裂纹宽度大于1mm，其长度超过70mm；

c) 压陷、焦花、粘底在条面或顶面上的凹陷或凸出超过2mm，区域最大投影尺寸同时大于20mm×30mm；

3.2.4烧结装饰砖的抗风化性能应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4烧结装饰砖的抗风化性能

| 种类 | 项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5h沸煮吸水率/%≤ |  | 饱和系数≤ |  |
|  | 平均值 | 单块最大值 | 平均值 | 单块最大值 |
| 粉煤灰砖 | 30 | 32 | 0.88 | 0.90 |
| 页岩砖 | 18 | 20 | 0.78 | 0.80 |
| 煤矸石砖 | 21 | 23 | 0.78 | 0.80 |

注：粉煤灰掺入量（质量比）小于30%时按粘土砖规定判定

3.2.5外叶墙烧结装饰砖的吸水率应不大于10%。

3.2.6烧结装饰砖的其它性能和试验方法、检验规则应符合现行国家标准《烧结普通砖》GB5101和《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544的规定。

3.2.7作为外叶墙的烧结装饰砖块宽（即墙厚）主要采用90mm、115mm两个尺寸，主要颜色有桔红、咖啡、桔黄、古清等，可产生光面、倒角、滚花、拉毛、施釉、色斑等表面效果。

3.2.8烧结装饰砖的热工参数以实测数据为准，如无实测数据时，其计算导热系数可取0.30~0.58之间的值。

3.3  砂浆

3.3.1砂浆的技术要求、试验方法和检验规则应符合现行国家标准，确定砂浆强度等级时，应采用同类块体材料为砂浆强度试块底模。

3.3.2承重夹芯墙内叶墙砌筑砂浆的选用应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的有关规定。

3.3.3外叶墙砌筑砂浆的强度等级应不小于M7.5。外叶墙所用砂浆宜采用预拌砂浆和与块体相应的专用砂浆砌筑。预拌砂浆性能应符合现行行业标准《预拌砂浆》JG/T230和湖南省地方标准《预拌砂浆生产与应用技术规程》DBJ43/T002-2010的规定。

3.3.4外叶墙墙面应采用防水透气、抗裂性能好的勾缝剂，勾缝剂性能尚应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T1004的规定。

3.4保温材料

3.4.1保温材料宜选用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)、憎水岩棉制品、聚氨酯泡沫塑料板。

3.4.2模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)，除应符合现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.1规定的阻燃性外，其主要技术性能指标尚应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)的性能指标

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（kg/m3） | 18~22 | 水蒸气渗透系数[ng/(Pa·m·s)] | ≤4.5 |
| 导热系数[W/(m.K)] | ≤0.041 | 吸水率(%) | ≤4.0 |
| 压缩强度(MPa) | >0.10 | 尺寸稳定性(%) | ≤3.0 |

3.4.3挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)，除应符合现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2的阻燃性外，其主要技术性能指标尚应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)的性能指标

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（kg/m3） | 18~22 | 水蒸气渗透系数[ng/(Pa·m·s)] | ≤3.5 |
| 导热系数[W/(m.K)] | ≤0.030 | 吸水率(%) | ≤1.5 |
| 压缩强度(MPa) | >0.15 | 尺寸稳定性(%) | ≤2.0 |

3.4.4憎水岩棉板质量应符合现行国家标准《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835的要求，其主要技术性能指标尚应符合表3.4.4的规定。

表3.4.4 岩棉板主要技术性能指标

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） | 40~100 | 导热系数[W/(m.K)] | ≤0.044 |
| 密度误差（%） | ±5 | 吸水性(%) | ≤2.0 |
| 有机物含量（%） | ≤4.0 | 燃烧性能 | 不燃材料 |

3.4.5聚氨酯泡沫塑料除应符合现行国家标准《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558规定的燃烧性能要求外，其主要性能指标尚应符合表3.4.5的规定。

表3.4.5聚氨酯泡沫塑料主要技术性能指标

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（kg/m3） | ≥30 | 水蒸气渗透系数[ng/(Pa·m·s)] | ≤6.5 |
| 导热系数[W/(m.K)] | ≤0.024 | 吸水率(%) | ≤4.0 |
| 压缩强度(MPa) | ≥0.12 | 尺寸稳定性(%),70oC,48h | ≤2.0 |

3.4.6当采用现场发泡保温材料时，其导热系数宜控制在0.04W/(m·K)以下，发泡保温材料憎水率不应小于95%，其它性能指标应符合现行国家标准《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558规定。

3.4.7夹芯墙保温材料燃烧性能等级不应低于现行国家标准《建筑材料及其制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的C级。

3.5其他辅助材料

3.5.1 拉结件分为通用型和可调型，采用直径为4mm~6mm的钢筋制作。通用型包括Z形或矩形冷轧带肋钢筋拉结件和焊接钢筋网拉结件(图3.5.1)

图3.5.1拉结件示意图

1-扣钉件；2-孔眼件；h-夹芯墙总厚度；δ-保温层厚度;

h-50(30)——内(外)叶墙厚度分别为240(115)、190(90)对应的拉结件长度

3.5.2夹芯墙的拉结件可根据建筑形式、块体材质及抗震设防烈度等情况，按下列原则选用:

1非抗震设防地区的多层房屋和基本风压值小于0.6N/m2地区的高层建筑，夹芯墙可采用Z形或矩形拉结件；

2抗震设防地区的多层房屋或基本风压值大于0.6N/m2的高层建筑，夹芯墙宜采用焊接钢筋网拉结件；

3内、外叶墙块体材型不同时，宜采用可调拉结件。

3.5.3对安全等级为一级或结构设计使用年限大于50年的房屋，宜采用不锈钢拉结件(筋、网片)；对其他安全等级及设计使用年限的房屋，当属于环境类别1时，宜采用热镀锌拉结筋或具有等效防腐性能涂料层的拉结筋。

3.5.4拉结件应按下列规定进行防腐处理:

1当采用热镀锌方法进行拉结件防腐处理时，其镀层厚度不应小于45μm或采用具有等效防腐性能的涂料层；

2钢筋网片防腐处理时，不应出现遗漏点，焊接点处镀层应加厚且不小于50μm；

3拉结件应先按设计选型加工，后进行防腐处理;

4采用塑料套筒进行拉结件防腐处理或选用与钢材等强度的耐腐蚀材料做拉结件。

3.5.5非拉结件应满足相关标准的承载力及耐久性要求，其产品说明书应注明材料使用寿命期限，不得采用再生材料制品。

3.5.6粘结材料、勾缝材料、防水材料等其它材料应符合相关产品技术标准的要求。

3.5.7 控制缝、抗震隔离缝的填缝材料应采用弹性密封材料，如聚硫化物、聚氨脂或硅树脂等填缝。

3.5.8 嵌缝腻子、硅酮密封及防水材料的产品说明书中应有耐老化指标；

4建筑与建筑节能设计

4.1建筑设计

4.1.l 夹芯保温墙砌体建筑的平面模数网格宜采用3M或2M，竖向模数网格宜采用1M，墙体分段净长应为1M，门窗洞口的平面和竖向尺寸宜符合1M。

4.1.2夹芯保温墙应按下列原则做墙体排块设计：

1内叶墙为烧结多孔砖时，承重墙体宜采用统一主规格，细部构造尺寸则宜符合半砖(120mm)的倍数。

2内叶墙为混凝土砌块时，宜采用主规格块材，细部构造尺寸宜使用辅助砌块并按设计要求进行芯柱布置。

3各种管道的主管、支管设立宜事先预留孔洞，并应在夹芯墙排块图上详细标注，施工时应采用混凝土填实各预留孔洞。

4.1.3夹芯保温墙的夹层厚度不宜大于100mm；夹芯保温墙的两侧内、外叶墙应由拉结件拉结。

4.1.4夹芯保温墙建筑的防水设计应符合下列规定：

1夹芯墙建筑的室内地面以下和室外散水坡顶面以上应设置防潮层。

2窗洞口四周应有防雨水的构造措施。

4.1.5夹芯保温墙建筑的屋面应设保温层并应符合下列规定:

l设置挑檐时，屋面保温层应覆盖整个挑檐。

2设置女儿墙时，保温层应贯通女儿墙直至女儿墙压顶。

3屋面刚性防水层应设置分隔缝，并应与周边女儿墙断开。

4.1.6承重夹芯保温墙的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中规定的四级要求。

4.1.7 夹芯保温墙建筑墙体的空气声计权隔声量，可根据墙厚和空气间层设计在45dB~52dB范围内选用。

4.1.8 夹芯保温墙防潮设计可不进行内部冷凝受潮验算。但外叶墙应进行防水、抗渗设计。

4.1.9保温层与外叶墙间宜设置空气间层，其间距宜为20mm，此时相应在楼层处采取排湿构造措施。

4.2建筑节能设计

4.2.1居住建筑节能设计应符合下列规定：

1建筑物体形系数宜控制在0.3及0.3以下，当体形系数大于0.3，屋面和外墙应加强保温措施；

2夹芯墙建筑围护结构的传热系数应符合《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004以及此标准最新版的有关规定。

4.2.2公共建筑节能设计应符合下列规定：

1 建筑物体形系数宜控制在0.4以下，当体形系数大于0.4，屋面和外墙应加强保温措施；

2 夹芯墙公共建筑围护结构传热系数应符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2010以及此标准最新版的有关规定；

3外窗(包括阳台门上部透明部分)面积不宜过大；不同朝向的窗墙面积比不应超过表4.2.2规定的数值：

表4.2.2 不同朝向的窗墙面积比

| 朝向 | 北 | 东、西 | 南 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗墙面积比 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |

注：如窗墙面积比超过表中规定的数值，则应调整外墙和屋顶等围护结构的传热系数，使建筑物耗热量指标达到规定要求。

4.2.3保温节能设计应符合下列规定：

1夹芯墙平均传热系数按式(4.2.3)计算。

Km=KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+⋯+KbnFbnFp+Fb1+Fb2+⋯+Fbn         (4.2.3)

式中：Km——夹芯墙平均传热系数[W/(m2.K)]；

Kp——夹芯墙主体部位传热系数[W/(m2.K)]；

Kb——夹芯墙热桥部位传热系数[W/(m2.K)]；

Fp——夹芯墙主体部位的面积(m2)；

Fb——夹芯墙热桥部位的面积(m2)。

2保温层设计应符合下列原则：

1)应根据当地气候条件对墙体传热系数限值的要求，计算并确定夹芯墙保温层的厚度；

2)当选用聚苯板(EPS)、挤塑板(XPS)、岩棉板等保温板材作保温层时，导热系数应采用修正后的计算导热系数。

3圈梁产生的热桥部位应进行保温处理(图4.2.3-1)

4地坪以下及与地坪接触的周边外墙部位应进行保温处理(图4.2.3-2)

图4.2.3-1  圈梁构造示意图

1—拉结件； 2—保温材料； 3—弹性层； 4—圈梁； 5—内叶墙；

6—保温层； 7—空气间层； 8—外叶墙；b—拉结件至圈梁的距离

图4.2.3-2  基础周边墙体保温示意图

1—防潮层； 2—实心砖； 3—基础圈梁； 4—拉结钢筋网片；

5—内叶墙； 6—保温层； 7—空气间层； 8—外叶墙；

4.2.4 设计应明确系统构造和组成材料，设计变更不得降低建筑节能效果。4.2.5 变形缝处应填充泡沫塑料，填塞深度应符合设计要求，并大于缝宽的3倍且不小于墙体厚度；金属盖板宜采用铝板或不锈钢板

4.2.6夹心复合墙建筑的屋面应设保温层并应符合下列规定:

l设置挑檐时，屋面保温层应覆盖整个挑檐。

2设置女儿墙时，保温层应贯通女儿墙直至女儿墙压顶。

3屋面刚性防水层应设置分隔缝，并应与周边女儿墙断开。

4.3建筑构造

4.3.1当外叶墙与保温层之间设置排湿空气层时，外叶墙应设置泄水口，泄水孔应设计为内高外低坡口或企口状，防止外墙雨水倒灌(图4.3 1)。

图4.3.1  墙体构造示意图

1—泄水口； 2—内叶墙； 3—保温层； 4—排湿空气间层；

5—外叶墙；L—泄水孔间距；

4.3.2外叶墙应根据块体材料特性设置控制缝(图4.3.2)。其间距宜为6m~8m；控制缝宽度宜为8~15mm，且不应超过20mm，应使用弹性保温材料进行填缝，外口设置背衬材，并用硅酮建筑密封胶封堵。密封胶宽度和厚度应符合设计要求。

图4.3.2  外叶墙控制缝示意图

1—构造柱； 2—拉结件； 3—外叶墙； 4—保温层； 5—控制缝；

4.3.3圈梁或楼板外挑处与外叶墙的接触面上宜设置2~3mm厚度的弹性层(图4.3.3)

图4.3.3  保温层和弹性层示意图

1—圈梁； 2—保温材料； 3—弹性层； 4—内叶墙；

5—保温层； 6—空气间层； 7—外叶墙

4.3.4 支撑外叶墙的外挑水平结构构件宜低于室内楼（地）面不小于100mm，防止雨水沿墙渗漏进入室内。

4.3.5 未采用外挑水平结构构件支撑外叶墙时，应在楼层处设置防火隔离带。防火隔离带的设置应符合《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012的设计、施工规定。

4.3.6 框架梁、柱及剪力墙部位装饰砖或饰面砖的砌筑，应结合建筑造型、立面效果、色彩等进行细部构造设计，提供节点施工详图。凸出外墙装饰线（板）等，顶面应设计排水坡度，线（板）等下口外侧应设计滴水线（槽）。

5结构设计

5.1一般规定

5.1.1  夹芯保温墙体结构应按承载能力极限状态设计，并应有相应的构造措施，以满足正常使用极限状态的要求。

5.1.2  夹芯保温墙体结构的设计使用年限应按国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068确定。

5.1.3承重夹芯保温墙内叶墙，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003等相关标准进行结构设计。

5.1.4.夹芯保温墙体应按非组合作用进行夹芯墙设计。承重夹芯墙内叶墙应为承重叶墙，外叶墙应为自承重叶墙；非承重夹芯墙(自承重或填充墙)内、外叶墙均应为自承重墙。

5.1.5 多、高层砌体房屋承重夹芯墙的外叶墙可由楼盖、梁或挑板作为横向支承。

5.1.6夹芯保温墙外叶墙的最大横向支承间距，宜按下列规定采用：非抗震设防和抗震设防烈度6度时不宜大于7 m，7度时不宜大于5m。

5.1.7 夹芯保温墙应根据结构所处环境条件按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003进行耐久性设计。

5.1.8 夹芯保温墙外叶墙墙厚可采用80mm~150mm，应满足《砌体结构设计规范》GB50003高厚比验算要求。

5.2非抗震设计

5.2.1  承重夹芯保温墙内叶墙承受墙体自重、梁板荷载以及各层挑板传来的外叶墙和保温层重量等竖向荷载，外叶墙仅承受墙体自重，可不考虑竖向荷载在内、外叶墙间的分配。

5.2.2承重夹芯保温墙内叶墙承受其平面内由风荷载引起的水平力作用时，不应考虑与其平行的外叶墙的作用。

5.2.3.承重夹芯保温墙承载力计算采用的有效计算面积仅为内叶墙的截面面积。

5.2.4承重夹芯保温墙和自承重夹芯保温墙高厚比采用有效厚度he，有效厚度可按下式计算：

he=h2n+h2w                    (5.2.4)

式中：hn——内叶墙横截面厚度(mm)；

hw——外叶墙横截面厚度(mm)。

5.2.5多层房屋夹芯保温墙宜按下列规定进行出平面的抗裂验算:

1夹芯墙在水平荷载(风荷载)作用下，内力可根据其横向支承条件并忽略其连续性，按单向或双向板简支板计算。板的有效跨度可取板支承中心的距离或支承间净距加墙有效厚度中较小者。

2出平面弯矩可按叶墙的相对抗弯刚度的比例进行分配。

3当轴向力的偏心距e超过截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘距离的0.6倍时，夹芯墙的内、外叶墙分别按下式进行抗裂验算：

MkW-σ0≤ftm,k                      (5.2.5)

式中：Mk——由风荷载引起的叶墙弯矩标准值(N·m);

W——叶墙截面抵抗矩(m3)

σ0——叶墙轴向压应力标准值(MPa);

ftm,k——砌体沿通缝截面弯曲抗拉强度标准值(MPa);

4当夹芯墙的内叶墙为配筋砌体墙，其单向板跨厚比小于35或连续板、双向板的跨厚比小于45时，可不进行夹芯墙出平面的抗裂验算。

5.2.6夹芯保温墙夹层厚度不大于100mm，且满足本规程第5.4节构造要求时，可不进行拉结件的锚固、压曲等验算。

5.3抗震设计

5.3.1抗震设防地区夹芯保温墙砌体结构除应满足非抗震设计要求外，尚应按本节的规定进行抗震设计。

5.3.2夹芯保温墙砌体结构抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011和《砌体结构设计规范》GB50003进行

5.3.3承重夹芯保温墙内叶墙作为抗侧力构件承受其平面内的水平地震剪力，不应考虑外叶墙的抗侧力作用。

5.3.4夹芯墙外叶墙由楼板挑板支承，重力荷载代表值计算时，外叶墙的自重应集中到与支承挑板相连的楼盖处。

5.3.5承重夹芯保温墙平面内的侧向刚度，应只考虑承重内叶墙的侧向刚度。

5.3.6夹芯保温墙拉结件在满足非抗震设计要求的条件下，可不进行拉结件的验算。

5.4 构造要求

5.4.1夹芯保温墙叶墙间的连接应符合下列规定：

1拉结件在叶墙上的部分应全部埋入砂浆或混凝土中，拉结件的端部弯900，其弯折段长度不应小于50mm。

2当采用矩形拉结件时，钢筋直径不应小于4mm，当为Z形拉结件时，钢筋直径不应小于6mm；拉结件应在墙面上梅花形布置，拉结件的水平和竖向最大间距分别不宜大于800 mm和600mm；有抗震设防要求时，其水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和400mm。

3当采用可调拉结件时，钢筋直径应不小于4mm，拉结件的水平和竖向最大间距均不宜大于400mm。叶墙间灰缝的高差不应大于3.0mm，可调拉结件中孔眼和扣钉间的公差不应大于1.6mm。

4当采用钢筋网片作拉结件时，网片横向钢筋的直径不应小于4mm；其间距不应大于400mm；网片的竖向间距不宜大于600mm，有抗震设防要求时，其竖向间距不宜大于400mm。

5拉结件在叶墙上的搁置长度，不应小于叶墙厚度的2/3，并不应小于60mm。

6门窗洞口周边300mm范围内应附加间距不大于600mm的拉结件。

7控制缝两侧应附加间距不大于600mm的拉结件。

5.4.2拉结件和灰缝钢筋的最小砂浆保护层厚度不应小于15mm。

5.4.3支承外叶墙的挑板除应满足结构受力要求外，挑板厚度应与饰面砖尺寸相协调。

5.4.4抗震设防区夹芯保温墙砌体应符合下列规定:

1承重夹芯保温墙构造柱截面高度与内叶墙厚度相同，构造柱应沿高度方向每400mm设置拉结件与外叶墙拉结。

2夹芯保温墙采用焊接钢筋网作为拉结件时，焊接网应沿夹芯保温墙连续通长设置，外叶墙至少有一根纵向钢筋。钢筋网片可计入内叶墙的配筋率，钢筋网片搭接与锚固长度应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中的规定，8度抗震设防地区竖向间距不应大于400mm。

3外墙转角处，外叶墙两方向拉结网片置于同一灰缝时，如灰缝过厚可上、下层交错放置。

4门窗洞口边，外叶墙应设阳搓与内叶墙搭接，且应沿竖向每隔300mm设置“U”形拉结筋。

5.4.5 当内叶墙为120mm厚墙高度大于3m或190mm厚墙高度大于4m的填充墙，应在1/2高度处设置钢筋混凝土现浇带，其截面高度应不小于100mm。

5.4.6夹芯保温墙用于框架填充墙时，内叶墙与框架柱、梁的连接方法应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003中有关规定采用，外叶墙厚不大于120mm时，与框架柱连接可采用1Φ6钢筋拉结。

5.4.7应加强以下结构构造设计：

1、框架梁、柱及剪力墙部位装饰砖或饰面砖的砌筑，应结合建筑细部构造设计详图，提供节点结构施工详图；

2、应进行门窗洞口的过梁、窗台板的节点设计或说明；

3、应从内外叶墙各自特点，进行墙体防裂构造措施的设计（如： 圈梁或楼板外挑处、窗台板处等）。

6 施工

6.1一般规定

6.1.1所有材料应有相应的产品合格证书、产品性能检测报告，烧结装饰砖、砌块、保温板、拉结件、水泥及钢筋等材料应在进场复检合格后方可使用。

6.1.2.施工除应符合本节规定外，尚应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300等的规定。

6.1.3施工应采用双排外脚手架施工，严禁在外叶墙留脚手眼。

6.1.4冬、雨期不宜进行夹芯保温墙施工；对未完工的墙体，应采取防雨措施。

6.1.5砌体施工质量等级控制应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的要求，且不应低于B级。

6.2砌筑材料

6.2.1内、外叶墙砌筑材料应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574、《砌体结构设计规范》GB 50003及《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203中的有关规定。

6.2.2 施工现场建筑材料运输、堆放应符合下列规定：

1 堆放砌（砖）块的场地应平整、无积水。顶部宜采用适当的遮雨（雪）措施，堆放高度在2m以内，垛间应有适当宽度的通道；保温材料的存放应采取有效的防水、防潮、防火措施；水泥、砂等材料的存放应采取有效的防潮、防雨、防冻及其防污染措施；

2施工材料应按计划组织进场。砌块或砖宜采用托板装运，材料进场后，应按品种、规格和强度分等级分别堆放，并设置标识。施工现场搬运、装卸砌块或砖时，不应抛掷或翻车倾卸，垂直运输应采用带有网罩或围栅的吊盘；

3外叶墙与内叶墙的拉结钢筋或钢筋网片，应采取工厂制作，并按设计及本规程第3.5.4条要求做好防腐处理，进场后应按型号、规格进行堆放。

6.2.3 混凝土空心砌块的品种，规格和强度必须满足设计要求。砌块龄期不少于28天，进场堆放整齐，防止雨淋。

6.2.4 当砂浆掺入外加剂时，外加剂应符合国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《混凝土外加剂》GB 8076及《砂浆、混凝土防水剂》JC 474中有关规定。砌块墙体宜采用专用砂浆，外叶墙用砂浆掺加的外加剂不得含有可溶性盐。

6.2.5 施工中采用强度等级小于M5水泥砂浆代替水泥混合砂浆时，必须将水泥砂浆提高一个强度等级。

6.2.6 砌筑夹芯墙时，烧结普通砖和烧结多孔砖应提前1d~2d适度湿润，其相对含水率宜为60%~70%；混凝土多孔砖、混凝土实心砖、混凝土砌块及烧结装饰砖不宜提前浇水湿润；其他非烧结类块体的相对含水率宜为40%~50%。

6.3砌筑施工

6.3.1 夹芯保温墙砌筑施工前，应作好以下各项前期工作：

1 施工人员应熟悉施工图，了解夹芯墙体各部位的构造和门窗洞口的位置、尺寸、标高以及拉结钢筋规格、位置、埋入长度等，确定保温板加工尺寸和接头的形式。

2 编制作业计划书，设计排块图，进行技术交底。

3 应准备好施工用具及必要的检测工具，准备好裁切保温板的木案及电热丝、壁纸刀、电热丝切割器等。

4应按技术要求和施工程序砌筑一个开间和层高的样板墙，砌块夹芯保温墙尚应按照排块图砌筑，在建设、设计、施工三方达成共识的基础上，作为指导工程的样板，保留到工程验收之后。

5应对基础工程进行检查和验收，符合要求后方可进行墙体施工。

6.3.2 检查基层标高，墙体定位线尺寸，检查预留拉结钢筋位置、数量。根据设计排块图在房间四周和楼梯间、转角处设置皮数杆；皮数杆间距不宜超过15m。

6.3.3 夹芯保温墙外叶与内叶必须同步砌筑成整体，每步砌筑高度600为宜；正常施工条件下，每日砌筑高度不宜大于1.4m或一步脚手架的高度。

6.3.4 夹芯保温墙砌筑时应符合下列规定：

1、砖砌体宜采用“三一”砌砖法砌筑，内叶墙的外侧应将砂浆刮平勾缝，竖缝砂浆饱满；凸出墙面的砂浆必须清理干净，底层落地灰清理干净；

2、夹芯保温墙砌体水平灰缝和竖向灰缝厚度应控制在8~12mm，砌体灰缝应上下错缝、横平竖直，全部灰缝应铺满砂浆，水平灰缝砂浆饱满度应不低于90%，竖向灰缝不低于80%。空心砌块内叶墙竖向灰缝宜采用加浆填实的方法，严禁用水冲浆灌缝；

3、砌筑施工段的分段位置宜设在伸缩缝、沉降缝、防震缝、构造柱或门窗洞口处。相邻施工段的砌筑高度差不得超过一个楼层高度，且不应大于4m；

4、墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑；临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长不应小于高度底2/3；

5、固定门、窗的空洞不得现场凿砍制取，应采用预先加工成孔的配块砌筑；设计墙面排块图时，应将所需配块准确尺寸规格交供货商一并订货；

6、不得采用不同材质块体材料混砌，墙体空洞不得用异物填塞；

7、不得撬动或碰撞已砌好的砌体，否则应清除原有的砌筑砂浆重新砌筑；

8、安装预制梁、板时，必须先找平后座浆，不得干铺。

6.3.5 内、外叶墙应沿墙高分段砌筑，每段墙体应按照内叶墙→保温层→空气间层→外叶墙→拉结件的顺序连续施工(图6.3.5)。

图6.3.5  施工顺序

1—内叶墙；2—保温板；3—外叶墙；4—预留20mm空气间层；5—放置拉结件

6.3.6砌筑外叶墙时，应先砌筑好撂底砖，底层砌筑砂浆应采用防水砂浆，并应随砌随清扫残留在外叶墙外表面的砂浆。

6.3.7保温板应接缝严密，竖缝应错缝。按墙面尺寸及拉结件竖距进行裁割，横向搭接的两侧边应切割成45°坡角，切割后的保温板不应缺棱掉角；保温板应固定在内叶墙，从一侧开始、自下而上进行安装，并及时清理落在接缝处的杂物；上下保温板错缝距离不应小于100mm，外墙转角处保温板应咬槎搭接。

6.3.8 拉结件应随砌随放置，埋入灰缝正中，在灰缝内每边的埋入长度不小于50mm。砌体与柱、墙之间的连结筋规格、间距、长度符合设计要求。砌体内拉结筋规格，尺寸、间距符合设计和规范要求。

6.3.9 每段外叶墙砌完后，应随即清除落在保温板和地面上的砂浆，防止砂浆粘结保温板，使保温层出现空隙。

6.3.10夹芯保温墙砌筑宜双面挂线，砌筑外叶墙在外侧挂线，砌筑内叶墙应在内侧挂线；每段内、外叶墙砌筑完后，应检查墙面的垂直度和平整度，并随时纠正偏差。

6.3.11在底层墙体底部、每层圈梁上、门窗洞口、过梁上及不等高房屋的屋面交接处等部位，应设置外墙泄水口并采取预留孔，严禁砌完墙体后打凿孔，墙体砌筑完后应清理预留孔。

6.3.12 外叶墙砌筑时，在灰缝达到“指纹硬化”时，用专业划缝机和专用勾缝剂勾凹圆或V形缝，凹缝深度宜为4mm~5mm。

6.3.13遇雨天应停止施工，新砌墙体应用防雨布遮盖；继续施工时，应复核墙体的垂直度，如垂直度超过允许偏差，应拆除后重新砌筑。

6.3.14对伸出墙面的建筑部件根部及水平装饰线脚等处，应采取有效的防水措施。

6.3. 15内叶墙设计规定的洞口、沟槽和预埋的管线、线盒等，相关专业宜在砌筑前预留或预埋，并在砌筑时相关专业配合埋设；水电管线敷设有困难时可以把砌块中间两排孔打通，敷设后用不低于C20细石混凝土填实，严禁在墙体上后凿槽。开关盒、接线盒、管卡门窗框定位处均用不低于C20细石混凝土灌实。

6.3.16混凝土框架梁底下用砖砌体斜砌顶紧，并用砂浆填实。梁下砌体应待墙体沉稳后再砌，间隔时间不少于7d。

6.3.17内叶墙砌体与框架柱、剪力墙、构造柱连接施工应满足《砌体工程施工质量验收规范》GB50203；外叶墙厚不大于120mm时，与框架柱、剪力墙、构造柱连接应设1φ6拉结筋，拉结筋间距、长度同内叶墙要求。

6.3.18 构造柱的浇灌应满足下列要求：

1、设置构造柱的墙体应先砌墙，后浇混凝土。构造柱应有外露面；

2、浇灌混凝土构造柱前，必须将砖砌体和模板浇水湿润，并将模板内的落地灰、砖渣等清除干净。

3、构造柱混凝土分段浇灌时，在新老混凝土接槎处，应先用水冲洗、润湿，再铺10~20cm厚的水泥砂浆（用原混凝土配合比去掉石子），方可继续浇灌混凝土；

4、浇捣构造柱混凝土时，宜采用插入式振捣法。

6.3.19冬期施工时，应符合行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。冬期砌筑夹芯保温墙体严禁使用氯盐砂浆。

6.4 特殊部位施工

6.4.1框架柱、剪力墙部位应采取预埋贴模筋或植筋等方式设置外叶墙拉结筋。

6.4.2 框架柱、剪力墙部位预埋贴模拉结筋，可按图6.4.2预埋施工，并满足以下要求：

图6.4.2  贴模拉结筋预埋施工

1、贴模钢筋宜采用塑料泡沫板外包塑料胶带纸进行包覆做成预埋块，用圆钉及钢筋扎丝将预埋块固定在模板上，固定应牢固，防止预埋块移位变形；

2、贴模钢筋预块固定前应根据外叶墙装饰砖尺寸规格、排块图及本规程中关于拉结筋直径、间距等要求进行贴模钢筋预埋块位置的准确定位；

3、贴模钢筋预埋块固定前应在模板相应位置用油漆做好标志，便于查找贴模钢筋预块位置及拆除包覆贴模钢筋的塑料泡沫板、塑料胶带纸；

4、包覆贴模钢筋的塑料泡沫板、塑料胶带纸应清理干净，应防止杂物落入夹层内；

5、贴模钢筋调直、校正位置后，应用与框架柱、剪力墙同标号的细石混凝土填实抹平贴模钢筋预埋块凹陷位置，并进行混凝土养护。

6.4.3 框架柱、剪力墙部位植筋设置拉结筋，植筋应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的规定，并满足以下要求。

1、植筋拉结件应采用镀锌带肋钢筋制作；

2、植筋钻孔深度应不小于设计植筋深度+（10～20）mm；

3、植筋钻孔应尽量避免碰到柱、墙钢筋；碰到时应偏位重新钻孔，并及时用高标号水泥砂浆封堵废孔；既可避免植筋时选孔错误，又可防止钢筋锈蚀。

4、应进行植筋抗拔试验检测满足设计要求，设计未提要求时，按规范要求进行钢筋抗拔强度检测。

6.4.4 框架柱、剪力墙部位可利用墙体对拉螺杆孔进行拉结筋预埋，利用墙体对拉螺杆孔进行拉结筋预埋，应满足以下条件和要求。

1、应核实墙体对拉螺杆孔大小，间距等应满足外叶墙拉结筋设置的要求；或按拉结筋的设置要求布置对拉螺杆；

2、只适用于使用Z形拉结件或焊接网片拉结件的砌筑条件；

3、应清除对拉螺杆套管；

4、将拉结筋穿过对拉螺杆孔并勾住柱、墙室内一侧墙面；

5、拉结筋定位固定后，按6.4.5条要求进行对拉螺杆孔处理，

6.4.5 框架柱、剪力墙等部位螺杆孔的处理：全部螺杆孔的处理必须经过专项隐蔽验收。其方法是：在螺杆孔外侧凿出深50×50×20mm喇叭开口，冲洗干净后用膨胀水泥砂浆灌满螺杆孔，抹平墙面。砂浆凝固后应进行养护，并检查是否出现细微裂缝或空鼓。

6.4.6 外叶墙转角及门窗洞口等部位应加强防裂构造处理：

1、按设计要求加强拉结筋的设置；

2、按照《砌体结构设计规范》GB50003要求进行防止或减轻墙体开裂的构造处理；

3、内外叶墙门窗过梁应单独设置，不应合并设置；外叶墙过梁在两侧墙体上的搁置长度应适当加长，不应小于1.5倍砖块长度；

4窗台板宽度应大于（内叶墙厚+夹层厚+外叶墙厚），窗台板应按悬挑板构件施工，窗台板不得搁置在外叶墙上，窗台板与外叶墙接口处应按本规程4.3.3条要求施工。

6.5安全措施

6.5.1施工应符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59的有关规定。

6.5.2当垂直运输采用集装托盘吊装时，应设有尼龙网或安全罩围护砖垛。

6.5.3在楼面装卸和堆放物料时，严禁倾卸和抛掷，不得撞击楼板和脚手架。

6.5.4堆放在楼板上的物料等施工荷载不得超过楼板(屋面板)的设计允许承载力。

6.5.5墙体砌筑或进行其他施工时，不得墙上操作和墙上设置支撑、缆绳等。

6.5.6当遇到大风时，应对稳定性较差的窗间墙、独立柱加设临时支撑。

7质量验收

7.1 一般规定

7.1.1 夹芯保温墙砌体工程的验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和湖南省的有关规定。

7.1.2 夹芯保温墙砌体工程应用的材料应进行现场验收，涉及安全和使用功能的应进行见证取样送检，送检项目见表7.1.2。

## 表7.1.2 夹芯保温墙砌体工程材料送检项目

| 序号 | 材料名称 | 复检项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保温材料 | 表观密度、厚度、尺寸稳定性、抗拉强度、导热系数、与粘结剂的相容性； |
| 2 | 砌块（砖） | 强度、几何尺寸 |
| 3 | 砂浆 | 强度 |
| 4 | 拉结筋 | 抗拉承载力、直径、除锈防腐 |

7.1.3 夹芯保温墙砌体工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的要求，并应符合下列规定：

1检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；

2分项工程验收应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。

7.1.4 验收时，应检查下列文件和记录：

1设计文件、图纸会审记录、设计变更、洽商记录和节能专项审查文件；

2 设计、施工方案和施工执行标准、文件；

3 施工技术交底记录；

4 材料、部品及配件产品质量合格证、出厂检验报告及进场验收记录等；

5 材料、部品及配件进场抽检复验报告；

6 拉结件的防腐镀层检测报告；

7 各项隐蔽验收记录；

8 检验批、分项工程验收记录；

9 施工记录；

10 质量问题处理记录；

11 热工性能现场抽样检测报告；

12其他必须提供的资料。

7.1.5 检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1检验批应按主控项目和一般项目验收；

2主控项目应全部合格；

3一般项目应合格。采用计数检查时，检验结果应有90%以上的检查点（值）符合本规程合格质量标准的要求，且最大值不应超过允许偏差的1.2倍；

4应具有完整的施工方案和质量检查记录。

7.1.6 分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1分项工程所含的检验批均应合格；

2分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

7.1.7 检验批划分应符合下列规定：

1采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500~1000m2面积划分为一个检验批，不足500 m2也为一个检验批。

2检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

7.1.8 保温层应在内叶墙砌筑完成后，外叶墙砌筑前进行施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行分项工程验收。

7.1.9 夹芯保温墙砌体应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1防潮层；

2 内叶墙外侧和外叶墙内侧原浆刮平；

3 保温板的固定方法、材料；

4 保温板厚度、接槎；

5拉结件的种类、位置、尺寸、数量、间距（纵横）；

6 空腔层厚度及清理；

7 控制缝、泄水孔的间距及构造节点；

8 沉降缝、伸缩缝、控制缝和防震缝；

9 门窗洞口边，内、外叶墙的接槎连接；

10 热桥部位处理；

11 构造柱位置、数量；

12 其他隐蔽工程项目。

7.1.10 材料和设备进场验收应遵守下列规定：

1对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。

2对材料和设备的质量证明文件进行审核，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。

3进入施工现场的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告；定型产品和成套技术应有有效期内的型式检验报告等，进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

7.1.11 夹芯保温工程不符合设计要求和下列规定的，应按要求返工重做。

l 保温板的密度等级、规格、导热系数指标中任何一项未达到设计要求或不符合本规程表3.4.2~表3.4.5的规定；

2 保温板的安装违反施工工序要求，造成保温板缺棱掉角、板缝过大或板间砂浆嵌缝或不符合本规程第6.3.7条的规定；

3 内、外叶墙拉结件未按要求做防腐处理或其规格、间距不符合设计要求和本规程第5.4.1条的规定。

7.1.12 用于清水墙外叶的烧结装饰砖、饰面砖应边角整齐，色泽均匀。

7.1.13 施工时所用的水泥、混凝土制品龄期不应小于28d。

7.2主控项目

7.2.1墙体所用块体材料强度等级必须符合设计要求。

抽检数量：每5万块装饰多孔砖或每1万块砌块应至少抽检一组，其他块体材料应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。

检验方法：查材料出厂合格证及进场强度等级复试报告。

7.2.2砌筑砂浆品种必须符合设计要求。

抽检数量：每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。

检验方法：在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块(现场拌制的砂浆，同盘砂浆只应作1组试块)，试块标养28d后作强度试验。预拌砂浆中的湿拌砂浆稠度应在进场时取样检验。

7.2.3保温板的导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能必须符合设计要求和本规程第3.4节的规定。

抽检数量：每一生产厂家，每500m2保温板至少抽检一组。

检验方法：检查保温板的产品合格证书、产品性能复试报告。

7.2.4拉结件的品种、规格、尺寸、力学性能及防腐，必须符合设计要求。

抽检数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5个。

检验方法：尺量拉结件长度允许偏差为±2.5%；检查拉结件防腐镀层检测报告，不锈钢拉结件检查产品的合格证书、产品性能复试报告。

7.2.5保温板厚度、其水平和竖向接缝必须严密，空气间层厚度应符合设计要求。

检查数量：按楼层(4m高以内)每20m抽查一处，每处3延长米，每楼层不应少于3处。

检验方法：观察检查、尺量、查看施工隐蔽验收记录。

7.2.6 砌体灰缝应饱满，砖砌体内叶墙水平灰缝和垂直灰缝砂浆饱满度不得低于80%，砌块砌体内叶墙水平灰缝和垂直灰缝的砂浆饱满度不得低于90%，各种块材外叶墙水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%。

抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。

检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3块砖，取其平均值。

7.2.7 墙体拉结件的水平及竖向间距、埋入长度均应符合设计要求。

检查数量：每检验批抽检20%，且不应少于5处。

检查方法：观察和尺量检查。

7.2.8 外叶墙控制缝设置应符合要求：

检查数量：每层为一个检验批，每检验批抽检20%，且不应少于3处。

检查方法：观察、尺量和剖开检查。

7.3一般项目

7.3.1承重墙砌体和填充墙砌体一般尺寸和位置允许偏差、构造柱位置及垂直度的允许偏差，检验数量及检验方法应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203中相关规定。保温板碰头缝间隙用楔形塞尺检查，允许偏差为3mm。

7.3.2保温板安装位置应正确，上下层保温板间压槎错缝搭接及横向保温板450坡角压槎搭接应符合设计要求。

检验方法：观察和手推(视其是否与内叶墙贴紧)。

检查数量：按楼层(4m高以内)每20m抽查一处，每处3延长米，每楼层不应少于3处。

7.3.3空气间层厚度应符合设计要求，允许偏差为±3mm。

检查数量：按楼层(4m高以内)每20m抽查一处，每处3延米长，每楼层不应少于3处。

检查方法：尺量检查。

7.3 4放置拉结件的两叶墙水平灰缝要保证水平对准，允许误差为±3mm，放置可调拉结件的内、外叶墙水平灰缝高差不超过30mm。

检查数量：每检验批抽检20%，且不应少于5处。

检验方法：靠尺和楔形塞尺检查。

7.3.5外墙的门窗洞口四周，应按设计要求采取节能保温措施。

检查数量：每检验批抽查5%，并不少于5个洞口。

检查方法：对照设计检查，检查隐蔽工程验收记录。

7.3.6圈梁、过梁等易产生热桥部位，应符合设计要求。

检查数量：按不同热桥种类，每种抽查20%，并不少于5处。

检查方法：对照设计检查，检查隐蔽工程验收记录。

7.3.7 外叶墙泄水孔设置应符合要求：

检查数量：每层为一个检验批，每检验批抽检20%，且不应少于3处。

检查方法：观察和尺量检查。

8  维护

8.0.1  工程竣工验收时，承包商应向业主提供“烧结装饰砖夹芯保温外墙使用说明书”，该说明书应包括以下主要内容：

1 烧结装饰砖夹芯保温外墙的设计依据、主要性能参数及设计使用年限；

2 使用注意事项；

3 日常与定期的维护要求；

4 承包商的保修责任等。

8.0.2  烧结装饰砖夹芯保温外墙的维护

1不得人为损坏烧结装饰砖夹芯保温外墙系统。

2 不得直接在已竣工的建筑物外叶墙上进行外挂护栏、广告牌、空调室外机、架空通讯或供电供热供气线路等装置或设施的施工；建筑工程改造或重新外装修时，应由原设计单位确认改造或外装修方案，再施工。

8.0.3  烧结装饰砖夹芯保温外墙的定期检查与保养

1 应根据“烧结装饰砖夹芯保温外墙使用说明书”的相关要求，并结合工程所处具体环境及使用特点，定期进行检查。

2 因外物碰撞等原因导致外叶墙变形或破损，应及时维修。

本规程用词说明

l为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

引用标准名录

《砌体结构设计规范》GBS50003

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《公共建筑节能设计标准》GB50189

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

《建筑工程施工质量统一验收标准》GB 50302

《墙体材料应用统一技术规范》GB50574

《建筑材料及其制品燃烧性能分级》GB 8624

《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.1

《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835

《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544

《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ73

《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134

《预拌砂浆》JG/T230

《砂浆、混凝土防水剂》JC 474

《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T1004

《预拌砂浆生产与应用技术规程》DBJ43/T002

《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001

《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003

湖南省工程建设地方标准

烧结装饰砖夹芯保温外墙应用

技术规程

DBJ43/T×××-2014

J×××-2014

条文说明

目录

1 总则………………………………………………………………………….

2术语和符号………………………………………………………………….

2.1 术语………………………………………………………………………..

2.2 符号………………………………………………………………………..

3 材料………………………………………………………………………….

3.1 一般规定………………………………………………………………….

3.2 块体………………………………………………………………………..

3.3 砂浆………………………………………………………………………..

3.4 保温材料…………………………………………………………………..

3.5 拉结件……………………………………………………………………..

4 建筑与建筑节能设计…………………………………………….………..

4.1 建筑设计…………………………………………………………………..

4.2 建筑节能设计……………………………………………………………..

4.3 建筑构造…………………………………………………………………..

5 结构设计……………………………………………………………………..

5.1 一般规定…………………………………………………………………..

5.2 非抗震设计………………………………………………………………..

5.3 抗震设计…………………………………………………………………..

5.4 构造设计…………………………………………………………………..

6 施工…………………………………………………………………………..

6.1 一般规定……………………………………………………………………

6.2 砌筑材料…………………………………………………………………..

6.3砌筑施工…………………………………………………………………..

6.4 抹灰施工…………………………………………………………………..

6.5 安全措施…………………………………………………………………..

7 质量验收……………………………………………………………………..

7.1 一般规定…………………………………………………………………..

7.2 主控项目…………………………………………………………………..

7.3 一般项目…………………………………………………………………..

8维护

1 总则

1.0.1 推广应用夹芯保温墙建筑技术的意义在于它能节约能源，保护环境，它能够适应当前土木建筑的发展趋势。根据我国砌体结构发展状况，夹芯墙已在一些地区得到了应用，为满足湖南省建筑市场的需要，规范其设计、施工和验收，提出编制技术依据。

1.0.2 夹心墙具有良好的保温性能和防火性能，严寒及寒冷地区已广泛应用，目前随着建筑节能形势发展向南方地区的推。夹心墙砌体结构包括：夹心墙单、多层砌体结构，夹心墙底部框架结构，夹心墙配筋砌体剪力墙结构及框架结构的填充墙。

2术语和符号

2.1术语

对与夹芯墙建筑相关的名称，进行定义。参照了国家标准《墙体材料术语》GB/T 18968

2.2  符号

规定了有关夹芯墙的主要符号，参照了国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的有关规定。

3材料

3.1一般规定

3.1.1 夹芯墙在材料选用上具有灵活多样的特点，材质和种类的选材范围根据块材的，在试验和已有应用经验基础上，规定了内、外叶墙的选材范围。

3.1.2由于内叶墙选材范围较大，除应根据所选材料的种类进行性能的检验外，其强度、耐久性应符合相应标准的技术要求。

3.1.3 由于烧结装饰砖作为外叶墙，直接承受大气环境作为保证其耐久性，本条规定了外叶墙烧结装饰砖应满足的最低强度要求，提高了烧结装饰砖的强度等级要求。

3.2块体材料

3.2.1本条提出装饰多孔砖的强度等级要求; 外叶墙要起到装饰作用，应选择棱角整齐、无弯曲、裂纹、同时颜色均匀、规格基本一致的无石灰爆裂、泛霜现象出现，抗冻性及抗风化性符合相应规范要求的装饰多孔砖。

3.2.5、3.2.6 需严格控制装饰多孔砖的吸水率和装饰砌块抗冻性，以保证外叶墙的耐久性。

3.3砂浆

3.3.2 砌筑砂浆的质量直接影响砌体结构性能，承重夹芯墙内叶墙必须保证砂浆强度等级，砂浆强度等级应符合现行国家标准50003的规定。

3.3.3 外叶墙直接与大气环境接触，其抗渗、裂缝等问题将影响墙体的耐久性，因此外叶墙所用砂浆宜采用预拌砂浆或与块体相应的专用砂浆砌筑。

3.3.4外叶墙勾缝剂应具有装饰作用，并能有效防止雨水渗透和泛碱，由于目前没有相应的勾缝剂标准和技术要求，本规程提出勾缝剂可参考现行行业标准《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T1004。

3.4保温材料

3.4.1~3.4.5 对夹芯墙所选的各种保温材料的性能指标提出要求。

3.4.6 目前夹芯墙保温材料大多为板类，随着新型保温材料和施工技术的发展，现场发泡保温材料在施工中得以应用，为保证夹芯墙保温性能，对这类保温材料导热系数和憎水性提出要求。

3.4.7按照现行国家标准《建筑材料及其制品燃烧性能分级》GB8624提出保温材料燃烧性能等级不应低于C级。

3.5其他辅助材料

3.5.1在试验基础上并参考国外规范，对夹芯墙可选用拉结件的类型、材质以及直径进行说明。

3.5.2拉结件的类型直接影响夹芯墙的稳定，根据抗震设防烈度及建筑形式、房屋层数、地区风压，提出了拉结件类型的选用原则。提出以地区基本风压值0.6N/m2为界，非抗震设防地区选用Z形或矩形拉结件，抗震设防地区宜采用钢筋网拉结件;另研究表明，内、外叶墙块体块型不同时，可采用可调拉结以起到一定的协调作用。

3.5.3拉结件对夹芯墙耐久性的影响有两个方面，一是材质，二是形式。不锈钢材料有较好的防腐性能，钢筋网片比拉结筋锚固性能强，设计时可以根据建筑物的安全等级及设计使用年限选择拉结件材质和形式。环境类别划分按照现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 5 0003进行。

3.5.4拉结件耐久性决定了外叶墙的耐久性，而拉结件防腐性能又决定其耐久性。本条规定的拉结件的防腐要求，是在借鉴国外相关规定防腐镀层不小于290g/m2的基础上，考虑我国实际工程应用中的可操作性，进行了等效厚度的换算。

4建筑与建筑节能设计

4.1建筑设计

4.1.1为保证夹芯墙砌筑质量和美观，应对外叶墙砌筑的模数提出要求，具体要求应满足现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。

4.1.2为保证不同外叶墙饰面类型夹芯墙的外装饰效果，应对不同块体材料组合的规格、尺寸、细部构造和外叶墙的配套组砌提出要求。

4.1.3参考国外相关资料，对于非组合夹芯墙，空腔层厚度超过100mm时，拉结件作用降低。考虑到外叶墙的稳定，本条规定夹层厚度不宜大于100mm.

4.1.4为保证夹芯墙保温性能，并考虑窗洞口、勒脚处经常与水接触，必须做好该部位的防潮和防水构造措施。

4.1.5为了保证夹芯墙建筑整体的节能保温效果，提出屋面挑檐和女儿墙的保温构造要求。

4.1.6建筑防火是关系到人民生命财产安全的重大问题。夹芯墙所用材料及构造特点，决定其具有良好的防火性能，但作为建筑构件必须满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016要求，因此增加本条文。现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中规定的四级耐火等级，是根据两个指标:一是燃烧性能为难燃烧体，二是耐火极限为0.5h。不论夹芯墙保温材料属于可燃还是难燃，内、外叶墙材质决定了夹芯墙属难燃烧体，为保证夹芯墙的防火安全性，实际工程中需要检测其耐火极限是否达到要求。

4.1.7可以通过调整夹芯墙墙厚和空气间层厚度，使得隔声指标可以达到设计取值范围。

4.1.8同第4.3.1条、第4.3.2条的条文说明

4.1.9对于湖南省，室内、外湿度相差不太大，可不采取排湿构造措施。为防止雨水沿外叶墙渗漏进入保温层、内叶墙，宜设置空气间层，为提高保温效果，空气间层宜为20mm。

4.2建筑节能设计

4.2.1、4.2.2夹芯墙既可在居住建筑中应用，也可在公共建筑中应用，鉴于两类建筑均有相应的建筑节能设计标准，考虑建筑物体形系数对建筑能耗的影响，并能有效降低建筑能耗，本条提出应满足的相应地区墙体传热系数限值。

4.2.3夹芯墙最大特点是可根据不同的保温材料，确定不同厚度的保温层，因此本条提出保温层的设计原则，对保温层厚度、导热系数、热桥和保温措施等方面提出了具体要求。

夹芯墙的外墙阴、阳角及丁字墙节点处的拉结钢筋比较密集，增加了局部部位的热桥效应，尤其是圈梁处，因此必须在该部位采取有效的保温措施，最大限度地减少热损失，以保证夹芯墙的保温节能效果。

与土壤接触的地面以.及地面以上几十厘米高的周边外墙(特别是墙角)由于受二维、三维传热的影响，比较容易出现表面温度低的情况，一方面造成大量的热量损失，另一方面也容易发生返潮、结露，因此要特别注意这一部分围护结构的保温防潮。即使没有地下室，也宜将外墙外侧的保温延伸到地坪以下，有利于减小周边地面以及地面以上几十厘米高的周边外墙(特别是墙角)热损失，提高内表面温度，避免结露。

4.2.6为了保证夹芯墙建筑整体的节能保温效果，提出屋面挑檐和女儿墙的保温构造要求。

4.3建筑构造

4.3.1由于人们室内活动不可避免要产生湿气，严寒和寒冷地区冬季室外温度很低，在外叶墙内表面上就会冷凝，进而冻结，产生较大的冻胀压力，严重时造成外叶墙的外突、崩塌，有效的措施设置排湿空气层。总结我国严寒地区已有夹芯墙应用实践证明，雨水长期作用于外叶墙，会使外叶墙与保温层之间形成液相，如果不排出，长此以往将会导致保温层失效，借鉴国外有关夹芯外叶墙防雨水的构造，提出宜在外叶墙合适部位设置泄水口。

4.3.2外叶墙直接暴露在外，经受极端气候环境影响，产生的温度和干缩变形比内叶墙大，是夹芯墙开裂的主要原因之一。因此对外叶墙的抗裂或防裂措施与砌体房屋其他墙体抗裂措施不同，根据欧美规范和国内相关研究表明，防止或减少砌体房屋墙体裂缝的最直接的措施是设置局部分割缝或控制缝，将长墙变短，将温度变形应力减小到砌体允许的程度。为避免产生裂缝，应在适当部位设置控制缝。由于装饰砖和装饰砌块材质差别，变形有差异，故本条文提出两种情况下控制缝间距。

4.3.3通过对夹芯墙抗震性能研究发现，夹芯墙仅内叶墙设置构造柱，挑板与外叶墙之间若不设置弹性层，在低周反复水平荷载作用下，由于受两者间摩阻力的影响，外叶墙破坏时的裂缝宽度很大，影响结构的使用功能，因此宜在该接触面设置弹性层。

4.3.6 外挑密闭交圈的混凝土结构构件具有较好的防火功能，可不做楼层的防火隔离带，采用钢结构或其他非密闭交圈形式水平构件支撑外叶墙时，均应设计防火隔离带，防止火势沿夹层蔓延。

5结构设计

5.1一般规定

5.1.1、5.1.2 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068，结构设计采用概率极限状态设计原则和分项系数表达的计算方法，明确了结构和结构构件的设计使用年限的含义、确定和选择。

5.1.3规定了承重夹芯保温墙内叶墙的结构设计原则和应执行的设计标准。

5.1.4夹芯墙分组合作用和非组合作用两种结构形式，本规程是按照非组合作用进行夹芯墙的设计，本条明确了夹芯墙承重和非承重体系中，其内、外叶墙各自的作用。

5.1.5、5.1.6参考国内外有关标准和现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003中有关规定，提出了横向支承的布置和最大间距的要求。

5.1.7 现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003规定结构的耐久性根据环境类别和设计使用年限进行设计，并提出具体规定和要求。

5.2非抗震设计

5.2.1~5.2.6主要参考现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003中对砌体结构及夹芯墙设计的相关规定。关于夹芯墙出平面抗裂验算中的墙厚可按内叶墙厚采用。

5.3抗震设计

5.3.1、5.3.2抗震设防地区的夹芯墙砌体房屋抗震设计，首先要在满足非抗震设计的基础上，应对结构进行抗震作用复核验算。

5.3.3与承重夹芯墙竖向荷载下内叶墙受力原则一致，非组合夹芯墙抗震设计时，不考虑外叶墙平面内抗侧力作用，主要以内叶墙作为抗侧力构件进行计算。

5.3.4、5.3.5规定承重夹芯墙砌体结构设计原则，抗震设计均可按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定进行。

5.3.6拉结件拉拔试验研究表明，最小拉拔力可以满足抗震要求。

5.4构造要求

5.4.1依据现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003中对夹芯墙拉结件布置、形式及直径的规定。

5.4.2为防止拉结件锈蚀，规定最小保护层厚度，当拉结件或灰缝钢筋采用不锈钢时，仍应满足最小保护层厚度的要求。

5.4.4根据抗震设防烈度要求，提出加强构造柱与墙之间的连接要求以及拉结件的布置。

5.4.6框架结构填充夹芯墙的连接方法，应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的规定。

6施工

6.1一般规定

6.1.3双排外脚手架能够保证夹芯保温墙的施工顺序和质量；外叶墙只起自承重作用，厚度一般为90mm或115mm，不宜承受施工荷载，如在外叶墙设置脚手架使其局部受压，且施工后脚手架眼对墙体防雨、防渗性能有影响，故本条规定严禁在外叶墙留脚手眼。

6.1.4保温材料受潮、雨淋，将严重影响其保温的性能，另外装饰多孔砖砌筑湿度大时上墙，增加墙体侵蚀和泛白，因此雨期不宜施工，应采取防雨措施，可用塑料布遮盖防雨;冬期可在遮雨布下放置保温材料，以防冰冻引起外墙产生收缩裂缝。

6.1.5施工质量对夹芯保温墙体性能影响很大，本条规定对施工质量控制不应低于B级。

6.2砌筑材料

6.2.1为了保证施工中墙体的整体稳定。

6.2.2砖、砌块、水泥、砂等材料直接放置在地面上会被地面水或其他有机物质污染，风化或者侵蚀，宜垫起堆放，并便于排水，垛间应有适当宽度的通道以保持通风。对吸水率较大的烧结普通砖和烧结多孔砖提前润湿以防止上墙后吸收砂浆中过多的水分而影响粘结力；而装饰多孔砖吸水率低，太湿上墙难，在砂浆层上产生滑移，因此不宜提前浇水湿润。砖或砌块堆放不当或搬运中翻斗倾卸与抛掷极易造成砖或砌块缺棱掉角而不便使用，故宜采用集装托板运输和堆放为最佳，既有利于现场文明，又可避免块体材料损坏，建议有条件的单位尽量采用。

6.2.3 干燥收缩是混凝土砖或砌块的重要特征。影响其收缩的因素很多，试验资料也表明，混凝土养护28d后其收缩值完成60，故要求混凝土空心砌块等必须达到28d养护期后方能出厂，以减少砌块等上墙后因收缩过多而引起墙体裂缝。

6.2.4. 砂浆中含可溶性盐会引起墙体泛碱，影响装饰砖的外装饰效果。

6.2.5 根据新修订的国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的规定：当砌体用强度等级小于M5的水泥砂浆砌筑时，砌体强度设计值应予降低，其中抗压强度值乘以0.9的调整系数；轴心抗拉、弯曲抗拉、抗剪强度值乘以0.8的调整系数；当砌筑砂浆强度等级大于和等于M5时，砌体强度设计值不予降低。

6.3砌筑施工

6.3.1 为保证施工质量，施工前应先砌样板墙，以作为施工的指导。

6.3.2 立皮数杆是保证砌筑质量的重要措施，它能使墙面平整，砌体水平灰缝平直并厚度一致，故施工中应坚持使用。

6.3.3为便于夹芯墙内的勾缝、保温板安装及落地灰的清理，每步高度不宜大于600；考虑砂浆强度增长速度缓慢，为保证砌体质量，规定每天连续砌筑高度不宜大于1.4m。

6.3.4

1 专用铺灰器可避免砌筑砌块时往砌块孔里掉灰，保证灰缝砂浆饱满度，提高施工速度;“三一”砌砖法即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法，该法对提高水平灰缝和竖向灰缝的饱满度都有利，粘结性好，墙面整洁。

2 根据砌筑实际，水平灰缝的厚度及竖向灰缝的宽度控制在8~12mm是适宜的；根据砖砌体灰缝易渗漏的情况以及为保证砌体的受压、抗剪强度，故条文对灰缝饱满度要求严于普通砖砌体。

3 为保证施工中的墙体整体稳定性，并考虑到夹芯墙的施工工艺与砖石工程基本相同，故本条参照《砌体工程施工及验收规范》GB50203第2.0.10条规定。

4 为保证转角处和交接处的整体性。《砌体工程施工及验收规范》GB50203第5.2.4条规定抗震设防地区不得留直槎，湖南省属抗震设防地区，所以规定严禁留直槎。内外墙节点砌筑质量是保证砖砌体结构整体性能及其抗震性能的关键本条规定的对不能同时砌筑而又必须留置的间断处应砌成斜槎。

6 不同墙体材料的线膨胀系数、干缩率等物理性能不相同，若互相混砌，极易引起墙体裂缝，为了避免墙体产生干缩裂缝，影响砌体强度故作此规定。

7 随意碰撞会影响砌体的质量和稳定性，当新砌筑的砌体，因尺寸和位置发生偏差时，不可能采用敲击方法来矫正，而应拆除重砌。

6.3.8根据国内、外相关施工经验，严禁拉结件后放置或明露墙体的外侧和填满灰缝后将拉结件压入灰缝中，对已固定好的拉结件不能再移动，制订本条规定。

6.3.11借鉴国外有关夹芯外叶墙构造，在外叶墙合适部位设置泄水口以导出空腔中的水分，并保证预留孔的通畅以便排水。

泄水口设置方法有两种：一是每隔600mm左右留置开放的竖向端缝；二是每隔400m左右在竖向端缝内设置直径10mm左右不锈钢或塑料管(图l)。

图1 泄水口示意图

6.3.12灰缝是主要渗漏源，除要采用措施保证灰缝砂浆饱满度外，必须进行二次勾缝处理，勾缝形式宜采用排水好的凹圆或V形缝。勾缝顺序为:由上而下，先勾水平缝，后勾竖缝。灰缝应厚度均匀、颜色一致。

6.4 特殊部位施工

砌筑墙体以外的外墙部位都属于特殊部位，如混凝土梁柱、混凝土剪力墙等。这些部位不属于夹芯墙，但是热桥，需要采取特殊措施处理。本节条文给出了处理办法。

6.5安全措施

6.5.2主要防止在垂直起吊过程中，因受到碰动及其他因素的影响，使砌块（砖）从高空坠落伤人。

6.5.3 在楼面上倾倒和抛掷砌块（砖），很容易造成砌块（砖）破损和楼板断裂，故必须予以制止。

6.5.4规定这一条主要防止堆载超过楼板的承载能力而突然断裂以免造成重大安全事故。

6.5.5 站在墙上操作既不符合操作规程，影响砌体质量，同时又不安全故必须制止。

6.5.6 因稳定性较差的墙体与刚砌筑的砌体容易发生倾倒事故，故应对其加设临时支撑或及时捣制圈梁。

7质量验收

7.l 一般规定

7.1.9 隐蔽工程验收是工程质量、防止质量隐患的重要手段之一，本条在现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的基础上，又增加夹芯保温墙的几个项目，这些项目应在下一施工工序开始前，由工程负责人会同建设单位、监理单位等共同进行检查和验收。验收合格后认真办理隐蔽工程验收的各项手续，并整理归档作为竣工验收的一部分。

7.1.11保温工程的质量决定了夹芯保温墙建筑的节能效果能否达到节能设计标准要求，因此，依据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中当建筑工程质量不符合要求时的有关规定，本条给出了当保温工程质量不符合要求时的处理办法。

7.2主控项目

7.2.2本条是根据新修订的国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203对砌筑砂浆规定进行编制。

7.2.5~7.2.7 按照新修订的国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203规定，检验批应按照楼层划分，且不超过250m3砌体为一个检验批。

7.3一般项目

7.3.5按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的有关规定：外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。

8 维护

有可能在烧结装饰砖夹芯保温外墙系统的建筑物上进行外挂护栏、广告牌、空调室外机、架空通讯或供电供热供气线路等装置或设施，进行一些施工、建筑工程改造或重新外装修，这时有可能损坏原有的烧结装饰砖夹芯保温外墙系统，因此有必要进行维护。