DBJ

湖 南 省 工 程 建 设 地 方 标 准

DBJ43/T×××-2017

J×××-2017

湖南省现浇泡沫混凝土复合墙体技术标准

（征求意见稿）

2018-×-×-发布                            2018-×-×-实施

湖南省住房和城乡建设厅发布

关于湖南省工程建设地方标准

《湖南省现浇泡沫混凝土复合墙体技术标准》

DBJ43/╳╳-2017 (征求意见稿)的说明

墙体材料作为结构的重要组成部分，在建筑物中用量最大，对建筑物的使用节能影响也很大，现浇泡沫混凝土复合墙体是一种能够满足节能65%要求的自保温墙体系（围护结构、装饰与节能一体化），实现资源、性能与成本最佳组合的建筑墙体。

为了推广现浇泡沫混凝土复合墙体，在设计、施工与验收规定等方面提供成套技术成果，结合湖南省系统解决现浇泡沫混凝土复合墙体推广过程中的应用技术问题，为节能65%墙体建筑在设计、施工与验收规定等方面提供依据，编制本标准。

《规程》编制组在编制研究过程中，以国家现行有关标准为依据，进行了必要的试验，总结了现浇泡沫混凝土复合墙体在建筑应用中的实践经验，借鉴了其它复合墙体应用的经验和标准的条文，结合湖南省具体情况而编制。

《规程》内容包括总则、术语和符号、材料、建筑设计与建筑节能设计、结构设计与结构构造、施工、工程质量验收，共分7章，对现浇泡沫混凝土复合墙体的材料性能、技术要求、设计与施工及验收等作了相应较系统的具体规定。

经《规程》编制组多次讨论，形成多稿，反复修改，现形成征求意见稿，请生产、设计、科研、管理、施工等单位和专家提出宝贵意见。

有关意见请发至

wlrwc@163.com  `

非常感谢！

目 次

1  总则	1

2  术语	2

3  材料	4

3.1 一般规定	4

3.2墙体龙骨及龙骨组件	4

3.3 泡沫混凝土	5

3.4面板	7

3.5其他材料	9

4  设计	12

4.1 一般规定	12

4.2复合内墙设计	13

4.3复合外墙设计	14

4.4 连接设计	15

4.5构造要求	16

5  施工	20

5.1 一般规定	20

5.2 施工流程	21

5.3 施工准备	21

5.4 龙骨安装	22

5.5 面板安装	22

5.6 泡沫混凝土浇筑	24

5.7 养护和维护	25

6  质量验收	26

6.1 一般规定	26

6.2 龙骨安装	27

6.3 面板安装	27

6.4 泡沫混凝土浇筑	29

附录A 隐蔽工程检查验收记录	30

附录B现浇泡沫混凝土复合墙体工程检验批质量验收记录表	31

本标准用词说明	32

引用标准名录	33

条文说明	34

# 1  总则

1.0.1 为规范现浇泡沫混凝土复合墙体的应用技术，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于以现浇泡沫混凝土复合墙体作为民用建筑与一般工业建筑中自承重墙体的设计、施工及质量验收。

1.0.3现浇泡沫混凝土复合墙体的设计、施工和质量验收除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1 现浇泡沫混凝土复合墙体 Cast-in-place foamed concrete composite wall

以墙体龙骨为支撑，以固定在龙骨上的纤维增强水泥板或装饰板为面板，中间现浇泡沫混凝土，在面板内侧设置或不设置高效保温材料层的新型复合墙体，简称为复合墙体（图2.0.1）。现浇泡沫混凝土复合墙体可用于建筑外墙和建筑内墙，分别简称为复合外墙和复合内墙。

图2.0.1  现浇泡沫混凝土复合墙体示意图

2.0.2 泡沫混凝土  foamed concrete

用物理方法将泡沫剂制备成泡沫，再将泡沫加入到由普通硅酸盐水泥、骨料、掺合料、外加剂和水等制成的浆料中，经混合搅拌、浇注成型、养护而成轻质微孔混凝土。

2.0.3 纤维增强水泥板  fiber-reinforced-cement sheet

以非石棉的无机矿物纤维、有机合成纤维或纤维素纤维（不包括玻璃纤维）单独或混合作为增强材料，以水泥或在水泥中掺入硅质、钙质材料为基材制成的板材。

2.0.4装饰板decorative panel

带装饰功能用于外墙外侧的面板。

2.0.5墙体龙骨wall keel

分为轻钢龙骨和干挂龙骨两种。用于墙体骨架固定水泥纤维板的以连续热镀锌钢板（带）作原材料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢，称为轻钢龙骨；用于外墙墙体骨架干挂固定外墙装饰板，采用槽钢、角钢和方钢等的龙骨，称为干挂龙骨。

# 3  材料

## 3.1 一般规定

3.1.1复合墙体应采用节能、利废、性能稳定、无放射性，以及对环境无污染的原材料。

3.1.2 复合墙体用材料应符合现行国家标准《墙体材料应用技术规范》GB50574的有关规定。

3.1.3复合墙体所用的龙骨、面板、密封材料、保温材料、固定件等的化学性质应相容。

3.1.4复合墙体用材料的核素限量不得超出现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中 A类的规定。

## 3.2墙体龙骨及龙骨组件

3.2.1 复合墙体用轻钢龙骨的外观、尺寸及力学性能应符合《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的规定。

3.2.2 用作轻钢龙骨的钢板及镀锌钢带其各项性能应符合《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T2518 的规定。

3.2.3复合外墙用轻钢龙骨壁厚不应小于0.7mm，复合内墙用轻钢龙骨壁厚不应小于0.6mm。

3.2.4轻钢龙骨及组件外观质量、表面防锈等主要技术要求应符合表3.2.4 的要求。

表3.2.4 轻钢龙骨及组件主要技术要求

| 项目 |  | 性能 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双面镀锌层厚度（μm） | 外墙体 | ≥27 | GB/T11981 |
|  | 内墙（一般） | ≥14 |  |
|  | 内墙（潮湿） | ≥18 |  |
| 双面镀锌量 （g/ m²） | 外墙体 | ≥180 | GB1830 |
|  | 内墙（一般） | ≥100 |  |
|  | 内墙（潮湿） | ≥120 |  |
| 外观质量 |  | 无较重的点腐蚀、损伤、黑斑、麻点，面积不大于1cm²的黑斑每米长度内不多于2处 | GB/T11981 |

3.2.5复合外墙用轻钢龙骨及组件耐盐雾性能不应小于1000h。

3.2.6 轻钢龙骨组件的力学性能应符合表3.2.6的要求。

表3.2.6 轻钢龙骨组件力学性能

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗冲击试验 | 残余变形量不大于8.0mm | GB/T11981 |
| 静载试验 | 残余变形量不大于1.5mm | GB/T11981 |

3.2.7干挂龙骨采用的金属材料的性能及其要求应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133的规定，干挂龙骨挂件的性能及其要求应符合《干挂饰面石材及金属挂件》JC830的规定。

3.3泡沫混凝土

3.3.1 复合墙体中的泡沫混凝土应采用普通硅酸盐水泥。

3.3.2 泡沫混凝土采用的原材料应符合以下标准的要求：

1  《通用硅酸盐水泥》GB 175；

2  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566；

3  《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》JC/T 409；

4  《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T 622；

5  《混凝土用水标准》JGJ 63；

6  《混凝土外加剂》GB8076；

7  《轻集料及其试验方法第1部分：轻集料的规定》GB/T 17431.1；

8  《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046。

3.3.3 泡沫混凝土所用的原材料与发泡剂、泡沫稳定剂、混凝土外加剂的化学性质应相容。

3.3.4 泡沫混凝土的配合比应符合《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的有关规定，泡沫混凝土应采用物理发泡。

3.3.5用于复合墙体的泡沫混凝土按干密度分为7个等级，分别用符号A04、A05、A06、A07、A08、A09、A10表示，干密度应符合表3.3.5的规定；导热系数不应大于表3.3.5中的规定；蓄热系数按表3.3.5取值。

表3.3.5  泡沫混凝土干密度和热工参数

| 干密度等级 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m3）≤ | 420 | 525 | 630 | 735 | 840 | 945 | 1050 |
| 导热系数（W/(m·K)）≤ | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| 强度（Mpa） | 0.5～1.0 | 0.8～1.2 | 1.0～1.5 | 1.2～2.0 | 1.8～3.0 | 2.5～4.0 | 3.5～7.5 |
| 蓄热系数（W/(m2·K)） | 3.59 |  |  |  |  |  |  |

注：表中导热系数由泡沫混凝土含水率为6%时测定，自然状态下可乘以1.25的修正系数。

3.3.6泡沫混凝土的强度等级分为C0.8、C1、C1.5、C2、C3、C4、C5、C7.5八个等级,应符合表3.3.6的规定，泡沫混凝土每组立方体试件的强度平均值和单块强度最小值不应小于表3.3.6的规定。

表3.3.6  泡沫混凝土强度等级（MPa）

| 强度等级 |  | C0.8 | C1 | C1.5 | C2 | C3 | C4 | C5 | C7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 每组平均值 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.50 |
|  | 单块最小值 | 0.680 | 0.850 | 1.275 | 1.700 | 2.550 | 3.400 | 4.250 | 6.375 |

3.3.7泡沫混凝土吸水率分为W5、W10、W15、W20四个等级，不应大于表3.3.7的规定。

表3.3.7  泡沫混凝土吸水率（%）

| 吸水率等级 | W5 | W10 | W15 | W20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸水率 | 5 | 10 | 15 | 20 |

3.3.8 泡沫混凝土的抗冻性能应符合表3.3.8的规定。

表3.3.8   泡沫混凝土的抗冻性能要求

| 抗冻标号 | 质量损失 | 抗压强度损失 |
| --- | --- | --- |
| D15 | ≤5% | ≤20% |

3.3.9泡沫混凝土性能试验方法应按现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266、《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的有关规定进行。

## 3.4面板

3.4.1复合墙体用纤维增强水泥板的规格尺寸宜符合表3.4.1的规定。

表3.4.1 纤维增强水泥板的规格尺寸（mm）

| 项目 |  | 公称尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 长度 |  | 600～3600 |
| 宽度 |  | 150～1250 |
| 厚度 | 复合外墙用 | 10～20 |
|  | 复合内墙用 | 6～20 |
| 注：上述产品规格仅规定了范围，实际可在此范围内按建筑模数的要求进行选择。 |  |  |

3.4.2复合墙体用纤维增强水泥板的外观质量应正表面平整、边缘整齐，不应有裂纹、分层、脱皮、起鼓等缺陷。

3.4.3复合墙体用纤维增强水泥板的形状与尺寸允许偏差应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3 纤维增强水泥板的形状与尺寸偏差

| 项目 |  | 尺寸允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 长度（mm） | ＜1200 | ±3 |
|  | 1200～2440 | ±5 |
|  | ＞2440 | ±8 |
| 宽度（mm） | ≤1200 | ±3 |
|  | ＞1200 | ±5 |
| 厚度（mm） | 6~12 | ±0.5 |
|  | 10～1 | ±0.8 |
| 厚度不均匀度（%） |  | ≤6 |
| 边缘直线度（mm） | ＜1200 | ≤2 |
|  | ≥1200 | ≤3 |
| 边缘垂直度(mm/m) |  | ≤3 |
| 对角线差（mm） |  | ≤5 |

3.4.4复合外墙室内侧面板用和复合内墙用纤维增强水泥板的物理性能及力学性能应符合《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1的规定。

3.4.5复合外墙室外侧面板用纤维增强水泥板的物理性能及力学性能应符合《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396的规定。

3.4.6复合外墙室外侧面板用应进行六面防水处理。

3.4.7复合外墙室外侧装饰面板宜采用适合干挂方式安装的装饰板。

3.4.8装饰石材面板宜采用花岗石板材，不宜采用砂岩板材。

3.4.9装饰面板石材不应有软弱夹层或软弱矿脉。有层状花纹的石材不宜有粗粒、松散、多孔的条纹。石材面板的技术、质量要求应符合现行国家标准《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601、《天然大理石建筑板材》GB/T 19766和《天然石灰石建筑板材》GB/T 23453的规定。

3.4.10石材面板应进行表面防护处理。石材面板的吸水率大于1%时，应进行表面防护处理，处理后的含水率不应大于1%。

3.4.11在干燥状态下，石材面板的弯曲强度应符合下列要求：

1 花岗石的试验平均值frm不应小于10.0N/mm2，标准值frk不应小于8.0 N/mm2；其他类型石材的试验平均值frm不应小于5.0 N/mm2，标准值frk不应小于4.0 N/mm2；

2  当石材面板的两个方向具有不同力学性能时，对双向受力板，每个方向的强度指标均应符合本条第1款的规定；对单向受力板，其主受力方向的强度应符合本条第1款的规定。

3.4.12石材面板的厚度、吸水率和单块面积应符合表3.4.12的规定。烧毛板和天然粗糙表面的石板，其最小厚度应按表3.4.12中数值增加2mm采用。

表3.4.12 石材面板的厚度、吸水率、单块面积要求

| 石材种类 | 花岗石 | 其他类型石材 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| frk（N/mm2） | ≥8.0 | ≥8.0 | 8.0＞frk≥4.0 |
| 厚度 | ≥12 | ≥15 | ≥16 |
| 吸水率(%) | ≤0.6 | ≤5 | ≤5 |
| 单块面积(m2) | 不宜大于0.5 | 不宜大于0.5 | 不宜大于0.4 |

## 3.5其他材料

3.5.1 复合墙体用密封材料的粘结性能和耐久性应满足设计要求，应有与所接触材料的相容性试验报告，并必须在有效期内使用。

3.5.2复合外墙用填缝、密封材料应采用硅酮建筑密封胶，其性能应符合现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定。

3.5.3复合内墙用密封材料可采用硅酮建筑密封胶、聚硫建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶或柔性水泥胶粘剂，其性能应符合下列规定：

1硅酮建筑密封胶应符合现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定；

2  聚硫建筑密封胶应符合现行行业标准《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的有关规定；

3  聚氨酯建筑密封胶应符合现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482的有关规定；

4  柔性水泥胶粘剂的物理力学性能应符合表3.5.3的规定。

表3.5.3 柔性水泥胶粘剂的物理力学性能

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间 | 初凝（min） | ≥45 |
|  | 终凝（h） | ≤12 |
| 抗压强度（MPa） | 28d | ≥24.0 |
| 抗折强度（MPa） | 28d | ≥8.0 |
| 压折比 |  | ≤3.0 |
| 粘结强度（MPa） | 7d | ≥1.0 |
|  | 28d | ≥1.2 |
| 耐碱性[饱和Ca(OH)2溶液，168h] |  | 无开裂、无剥落 |
| 耐热性[100oC水，5h] |  | 无开裂、无剥落 |

3.5.4复合墙体用防火封堵材料应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864的有关规定。

3.5.5 复合外墙中选用复合保温外墙形式时，保温隔热材料宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉等不燃或难燃材料，其燃烧性能分级应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定。外墙外保温的保温材料及其系统材料应符合下列规定：

1 硬泡聚氨酯板及其系统材料应符合现行行业标准《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420的有关规定：

2挤塑聚苯板及其系统材料应符合现行国家标准《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595的有关规定：

3模塑聚苯板及其系统材料应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的有关规定；

4岩棉应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的有关规定：

5保温装饰板及其系统材料应符合现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定。

3.5.6 复合外墙中选用复合保温外墙形式时，外墙内保温材料及其系统材料应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

3.5.7橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶。

3.5.8密封胶条应符合国家现行标准《建筑门窗幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定。

3.5.9用于石材面板的建筑密封胶性能应符合现行国家标准《石材用建筑密封胶》GB/T 23261的规定。

3.5.10面板墙体用硅酮建筑密封胶，应经国家认可的检测机构进行与其相接触的有机材料的相容性试验以及与其相粘接材料的剥离粘接性试验。

3.5.11宜采用聚乙烯泡沫胶作填充材料，其密度不宜大于37kg/m3。

3.5.12石材表面防护剂应符合《建筑装饰用天然石材防护剂》JC/T 973的有关规定。

3.5.13与面板、龙骨配套使用的紧固件应符合现行国家标准《紧固件螺栓和螺钉》GB/T 5277、《紧固件机械性能螺栓螺钉和螺柱》GB/T 3098.1、《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》GB/T 3098.2、《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》GB/T 3098.4、《紧固件机械性能螺栓自攻螺钉》GB/T 3098.5、《紧固件机械性能不锈钢螺栓螺钉和螺柱》GB/T 3098.6、《紧固件机械性能 不锈钢螺母》GB/T 3098.15和《紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉》GB/T 3098.21、《紧固件机械性能 自钻自攻螺钉》GB/T 15856的规定。

# 4  设  计

## 4.1 一般规定

4.1.1复合墙体的设计应遵守国家有关结构安全、防火安全和环境保护的规定。

4.1.2 复合墙体安装前，工程设计单位应完成复合墙体的设计技术文件。设计技术文件应包括下列内容：

1复合墙体的轴线分布、复合墙体的厚度、门窗位置和洞口尺寸；

2复合墙体的防火、隔声、防水、保温等技术性能要求；

3复合墙体的抗震性能要求和相应的抗震、加固措施；

4复合墙体的吊挂重物要求和相应的加固措施；

5复合墙体耐撞击性能要求和特殊部位的加固措施。

4.1.3 复合墙体的设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定，复合墙体尺寸应标准化和模数化。

4.1.4保温复合外墙应根据建筑物的使用功能、立面设计、节能环保、施工技术、使用年限等要求，经过综合技术经济分析，选择装饰面板的立面造型、材料及构造。

4.1.5装饰面板外墙应与建筑物整体及周围环境相协调。装饰面板墙体立面分格宜与房间划分和防火分区相协调。分格尺寸划分应有利于提高板材的出材率和龙骨体系的优化。

4.1.6石板的尺寸、形状、花纹图案、色泽等均应符合设计要求，花纹图案和色泽应按样板检查，板四周不宜有明显的色差。

4.1.7对于穿越墙体内的水暖、电气管线应预先设计，不得后凿墙体埋设管线。当墙体上预埋的水、电箱、柜等开洞处与竖龙骨位置冲突时，应对竖龙骨的布置进行调整。对隔声有特殊要求的房间，应在开洞处做隔声设计。

4.1.8墙体外观、力学性能指标应符合表4.1.8的要求。

表4.1.8 墙体外观、力学性能指标

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 沿厚度方向无贯通裂纹，板面无横向跨边缘裂纹，无影响使用性能的缺角、掉边，板面裂纹长度不大于40mm | - |
| 抗冲击性能 | 10kg砂袋高度0.5m，10次冲击未见破坏 |  |
| 吊挂力 | 800N单点吊挂力作用24小时未见裂纹 |  |

4.1.9当复合墙体高度超过4.5m时，应在复合墙体半高处设置与主体柱连接的构造梁；当复合墙体长度超过6m时，应在复合墙体中心处设置1根（或多根）与主体梁连接的构造柱。构造梁、柱可以采用钢筋混凝土结构，也可以采用钢结构。

## 4.2 复合内墙设计

4.2.1复合内墙的厚度应满足保温隔热、隔声、防火等有关标准的要求，并采用其中的最大厚度值，内墙的厚度不宜小于90mm。复合内墙及其厚度可参考表4.2.1选用。

表4.2.1  复合内墙的选用

| 序号 | 墙体厚度（mm） | 泡沫混凝土密度等级 | 纤维增强水泥板（mm） | 耐火极限（h） | 燃烧 性能 | 隔声性能（dB） | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 不低于A04 | ≥6 | 2 | 不燃烧体 | 38 | 隔断、卫生间内墙 |
| 2 | 100 | 不低于A04 | ≥8 | 2 | 不燃烧体 | 40 | 隔断、卫生间内墙、分室墙 |
| 3 | 120 | 不低于A04 | ≥8 | 2 | 不燃烧体 | 42 | 卫生间隔断、管道井、分室墙 |
| 4 | 150 | 不低于A05 | ≥8 | 3 | 不燃烧体 | 43 | 楼梯间墙、分室墙 |

4.2.2 复合内墙的热工性能应符合现行标准《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003、《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001的有关规定。复合内墙传热系数可按表4.2.2采用，当有可靠的实测数据时，可按实测数据取值。

表4.2.2 复合内墙传热系数

| 墙体厚度（mm） | 传热系数（W/(m2·K)） |
| --- | --- |
| 90 | 1.86 |
| 100 | 1.67 |
| 120 | 1.38 |
| 150 | 1.12 |

4.2.3复合内墙的隔声性能，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，按建筑物的使用功能确定其隔声标准等级及墙体厚度。复合内墙墙体的隔声性能值可按表4.2.1采用，当有可靠的实测数据时，可按实测数据取值。

4.3.4复合内墙墙体的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。复合墙体的耐火极限和燃烧性能可按表4.2.1采用，当有可靠的实测数据时，可按实测数据取值。

4.2.5复合内墙表面可直接做各种饰面装修，也可在墙体表面做防水和粘贴瓷砖。

## 4.3 复合外墙设计

4.3.1复合外墙的厚度应满足保温隔热、隔声、防火等有关标准的要求，并采用其中的最大厚度值，复合外墙的厚度不宜小于200mm。复合外墙及其厚度可参考表4.3.1选用。

表4.3.1  复合外墙的选用

| 序号 | 墙体厚度（mm） | 泡沫混凝土密度等级 | 石材面板（mm） | 纤维增强水泥板（mm） | 耐火极限（h） | 燃烧 性能 | 隔声性能（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 不低于A05 | ≥12 | ≥10 | 3 | 不燃烧体 | 48 |
| 1 | 240以上 | 不低于A05 | ≥12 | ≥10 | ≥3 | 不燃烧体 | ≥51 |

4.3.2 复合外墙的热工性能应符合现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003、《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001的有关规定。复合外墙传热系数可按表4.3.2采用，当有可靠的实测数据时，可按实测数据取值。

表4.3.2 复合外墙传热系数

| 墙体厚度（mm） | 传热系数（W/(m2·K)） |
| --- | --- |
| 200 | 0.87 |
| 240 | 0.72 |

4.3.3复合外墙的隔声性能，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，按建筑物的使用功能确定其隔声标准等级及墙体厚度。复合外墙墙体的隔声性能值可按表4.3.1采用，当有可靠的实测数据时，可按实测数据取值。

4.3.4当复合外墙采用复合保温外墙形式时，应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

4.3.5复合外墙墙体的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。复合墙体的耐火极限和燃烧性能可按表4.2.1采用，当有可靠的实测数据时，可按实测数据取值。

4.3.6 当复合外墙采用复合保温外墙形式，保温材料的燃烧性能等级低于A级时，应设置防火隔离带。防火隔离带的设置应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的有关规定。

4.3.7复合外墙的窗台部位应做防水返台，防水返台高度不能低于200mm，窗台顶部应做细石混凝土压点处理，压点高度不能低于100mm。用于淋浴间、卫生间和厨房等有防水要求房间的墙体，其下部应先浇注高度不小于120mm、与墙同宽的细石混凝土基座。处于潮湿环境的墙体，应采取防潮措施。

4.3.8复合外墙的室内侧表面可直接做各种饰面装修，也可在墙体表面做防水和粘贴瓷砖。

4.3.9复合外墙的室外侧宜采用装饰面板，当采用纤维增强水泥板时，表面应做各种饰面装修。

## 4.4  连接设计

4.4.1轻钢龙骨应与主体结构可靠连接；支承复合墙体的主体结构、结构构件，应能够承受复合墙体传递的作用。

4.4.2轻钢龙骨及其构件间的连接件、焊缝、连接螺栓、螺钉设计，应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018和《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关规定。

4.4.3轻钢龙骨立柱与主体混凝土结构应通过预埋件连接；当没有条件采用预埋件连接时，应采用其他可靠的连接措施，并应通过试验检验其可靠性。

4.4.4由锚板和对称配置的锚固钢筋所组成的受力预埋件，其设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

4.4.5轻钢龙骨的立柱、横梁与砌体结构连接时，宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。

4.4.6龙骨与主体结构的连接可采用螺栓连接或焊接，不宜全部采用焊接。

## 4.5构造要求

4.5.1复合墙体用轻钢龙骨及龙骨组件的布置和固定应符合下列规定：

1 复合外墙的轻钢龙骨与建筑主体结构应采用膨胀螺栓固定，不得使用射钉固定；复合内墙的轻钢龙骨与建筑主体结构可采用采用射钉或膨胀螺栓固定；

2 复合外墙的上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点间距不应大于400mm，复合内墙的上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点间距不应大于600mm；

3 上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点距离龙骨端部不应大于100mm；上、下横龙骨在门窗洞口处需要截断时，固定点距离龙骨端部不应大于50mm；

4 上、下横龙骨的两端与建筑主体结构的间隙不应小于10mm；上、下横龙骨需要接长时，接长处两龙骨的间隙不宜小于10mm。

5 上横龙骨固定在钢结构基层上时，应在上横龙骨和钢结构基层之间增设一层橡胶垫板，垫板宽度与上横龙骨同宽，厚度不宜小于3mm；

6当复合墙体的龙骨高度大于选用的纤维增强水泥板尺寸时，应在纤维增强水泥板最大高度处增设横龙骨；

7当采用中密度纤维增强水泥板做面板，并且面板厚度小于等于10mm时，竖龙骨的间距不应大于600mm，竖龙骨顶部与上横龙骨顶部底面应留置10mm间距，边竖龙骨与建筑主体结构的固定点间距不应大于700mm；当采用高密度纤维增强水泥板做面板，并且面板厚度大于10mm时，可以采用工程塑料支撑杆取代竖龙骨，面板和支撑杆之间采用自攻钉连接，支撑杆横向、竖向间距均应小于400mm，支撑杆握钉力应大于0.5kN，墙体中心应设置竖向拉结筋，拉结筋与上下主体梁采用膨胀螺栓连接，拉结筋应采用不小于10mm的螺纹钢，拉结筋的间距应不小于1200mm；

8竖龙骨需要接长时，宜采用内衬轻钢龙骨进行对接连接；对接处内衬的轻钢龙骨在接缝两侧应等长设置，内衬的轻钢龙骨总长度不应小于300mm；内衬的轻钢龙骨与竖龙骨应采用拉铆钉或龙骨钳固定；

9在门窗洞口及水、电箱柜等开洞处，悬挂水箱或采暖器等处，应设置轻钢龙骨加强措施。复合外墙的门窗洞口两侧应采用双排75mm轻钢龙骨或20#槽钢的安装形式，复合墙体的轻钢龙骨或槽钢的开口不应朝向洞内，在龙骨的两侧用水泥板封闭，浇筑C10以上泡沫混凝土作为构造柱；

10复合墙体厚度大于150mm时，宜采用双排轻钢龙骨。双排轻钢龙骨之间应进行拉结，可采用纤维增强水泥的中密度板条进行拉结，并应符合表4.5.1的规定；

表4.5.1  双排轻钢龙骨和拉结板条的尺寸（mm）

| 复合墙体厚度b | 每排龙骨宽度 | 板条宽度 | 板条厚度 | 拉结间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150≤b＜200 | 50、75 | ≥40 | ≥8 | ≤800 |
| 200≤b＜300 |  |  |  | ≤700 |
| b≥300 | 75 |  | ≥10 | ≤600 |

11  复合内墙用于防火墙时，应采用双排轻钢龙骨，双排轻钢龙骨间距不应小于30mm，每一排轻钢龙骨均应增设不少于2根横龙骨；

12  用于固定的膨胀螺栓直径应不小于8 mm，射钉直径应不小于3mm。

4.5.2复合外墙与建筑主体结构相接时，复合墙体侧边应采用增设植筋的方式与建筑主体结构连接。拉结钢筋数量、长度和直径应通过计算确定，且应沿复合外墙高度方向每隔700mm配置2根直径不小于6mm的拉结钢筋，拉结钢筋伸入复合外墙的长度不应小于300mm。拉结钢筋应与轻钢龙骨可靠连接，并应做有效的防腐蚀处理。

4.5.3 复合墙体内预埋水、电管线时，水、电管线和线盒应与轻钢龙骨连接牢固。

4.5.4复合外墙的室外侧用面板当采用纤维增强水泥板时，应采用高密度纤维增强水泥板，强度等级不应低于Ⅲ级；复合外墙室内侧面板及复合内墙用面板应选用中密度或高密度纤维增强水泥板。

4.5.5复合墙体中纤维增强水泥板的排列与铺设应符合下列规定：

1排列与铺设应与轻钢龙骨的布置相适应；

2 平面复合墙体用纤维增强水泥板应竖向排列与铺设；

3 曲面复合墙体用纤维增强水泥板宜横向排列与铺设。

4.5.6  纤维增强水泥板的接缝与固定应符合下列规定：

1  复合墙体中的纤维增强水泥板间应留有3mm~5mm缝隙，且应为坡口与坡口相接；

2复合墙体两端的纤维增强水泥板与相邻的建筑主体结构间应留有3mm缝隙；

3纤维增强水泥板的四边均应与轻钢龙骨固定，同一轻钢龙骨两侧的纤维增强水泥板应错缝拼接；

4纤维增强水泥板应采用沉头自攻螺钉固定在龙骨上，板中部的固定点间距不应大于250mm，板边部的固定点间距不应大于200mm，固定点距离纤维增强水泥端部距离应为10mm~15mm，固定拧紧后的沉头自攻螺钉顶面应微凹入纤维增强水泥板表面下0.5mm~1mm：

5 门、窗洞口等部位的纤维增强水泥板端部应与轻钢龙骨平齐；

6复合内墙用于防火墙时，纤维增强水泥板应在增设的横龙骨处增加固定。

4.5.7复合墙体中装饰面板的排列与铺设以及接缝与固定应符合《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的要求。

4.5.8复合内墙的分户墙及悬挂水箱或采暖器等重物的分室墙应采用中密度或高密度纤维增强水泥板，且强度等级宜为Ⅳ级或Ⅴ级。

4.5.9复合外墙中泡沫混凝土的干密度等级不应低于A06，导热系数不应大于0.21W/（m·K）；抗压强度不应低于1.5MPa，吸水率不应大于20%。

4.5.10复合内墙的分户墙、楼梯间墙、卫生间内墙及管道井墙体中泡沫混凝土的干密度等级不应低于A05，导热系数不宜大于0.18W/（m·K），抗压强度不应低于1.0MPa；复合内墙的分室墙、内墙中泡沫混凝土的干密度等级不应小于A04，导热系数不宜大于0.18W/（m·K），抗压强度不应低于0.8MPa。

4.5.11面板不宜跨越主体结构的变形缝，与主体结构变形缝相对应的复合墙体构造缝应能够适应主体结构的变形要求。复合墙体构造缝宜采用柔性连接设计或滑动型连接设计，并采取易于修复的构造措施。

4.5.12石材面板宜采用背栓连接，面板背面宜进行增强整体性的表面处理。

4.5.13材质疏松或带有孔洞的石材面板、抗弯强度试验平均值fm小于8N/mm2的石材面板，应采取背面增强措施，并宜采用封闭式注胶板缝。

4.5.14凸出外墙外侧大面的装饰线条宜采用背栓或长螺栓连接。

4.5.15较大尺寸的转角组拼除采用上述方法进行连接以外，还应在组拼的石材背面阴角或阳角处加设不锈钢或铝合金型材支承件组装固定，并应符合下列规定：

1 不锈钢、铝合金型材支承件的截面尺寸应符合设计要求；

2 不锈钢支撑件的截面厚度不应小于2mm；铝合金型材截面厚度不应小于3mm；

3 支撑组件的间距不宜大于500mm，支撑组件的数量不宜少于3个。

# 5  施  工

## 5.1 一般规定

5.1.1  复合墙体工程的施工单位应根据设计技术文件编制专项施工方案。

5.1.2  墙体施工使用的材料应具有产品质量合格证明和产品检验报告，有争议时进行现场复验。现浇泡沫混凝土拌和物浇筑施工前，应按规定留样复检。

5.1.3  复合墙体工程施工时，应在上一道施工工序质量验收合格后再进行下一道工序的施工。

5.1.4  泡沫混凝土不得在日平均温度5℃以下进行建筑工程现场浇筑施工；5级以上大风天施工时应有防止泡沫混凝土拌和物水分散失过快的措施。

5.1.5 复合墙体工程在雨期、高温天气和冬期施工时，应符合下列规定：

l 雨季和降雨期间应按雨期施工要求采取措施，严禁在下雨而无任何避雨等防护措施下进行现浇泡沫混凝土施工；

2当日平均气温达到30℃及以上时，应按高温天气施工要求采取措施；

3冬期施工时，应按现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定进行；当气温骤降至0oC以下时，应按冬期施工的要求采取应急防护措施；泡沫混凝土在越冬期间，应采取维护保温措施。

5.1.6  泡沫混凝土养护期间不得进行振动性较大的其他施工。

5.1.7  施工单位应建立复合墙体工程现场施工安装质量保证体系，设专人对各工序进行验收和保存验收记录，并应按施工程序组织隐蔽工程的验收和保存施工及验收记录。

5.1.8  原材料进场后，应按规定抽样复检，严禁在工程中使用不合格材料。

5.1.9  在施工安装时，应根据材料特性，采取保证复合墙体完整、安装质量和生产安全的措施，施工安装完成后的复合墙体应做好成品保护措施。

5.1.10 轻钢龙骨的布置和固定应符合设计要求，当建筑工程施工现场的条件与复合墙体施工图不符时，轻钢龙骨的改动应由设计单位确认后实施。

5.1.11 施工单位应采取有效措施控制建筑工程施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声等对周围环境造成的污染和危害。

## 5.2 施工流程

5.2.1 复合内墙体施工应按下列流程进行：

测量放线安装龙骨安装一侧水泥纤维板安装线管、线盒安装另一侧水泥纤维板处理板缝分层浇注泡沫混凝土养护

5.2.2 复合外墙体施工应按下列流程进行：

测量放线安装干挂竖龙骨安装干挂横龙骨外墙装饰板做防水抗渗处理安装外墙外侧装饰面板硅酮胶勾缝安装轻钢龙骨安装线管、线盒安装外墙内侧水泥纤维板处理板缝分层浇注泡沫混凝土养护

5.2.3 龙骨安装应按下列流程进行：、

上横龙骨下横龙骨竖龙骨特殊部位龙骨

5.2.4 面板安装应按下列流程进行：

裁板连接、封板板缝嵌填密封材料开设灌浆孔（根据需要）

5.2.5 泡沫混凝土浇筑应按下列流程进行：

配料搅拌泵送浇筑封灌浆孔

## 5.3 施工准备

5.3.1 复合墙体工程应符合下列条件时，方可进行施工。

1  安装复合墙体的部位已具备施工条件。

2  应清扫楼、地面浮灰；天气干燥时，应先将基层润湿，但不得有积水。

3室内应弹出标高控制线，并根据复合墙体施工图进行平面放线。

4  熟悉图纸，并向作业班组作详细的技术交底。

5.3.2所有原材料应符合设计要求，并验收合格。

5.3.3所有原材料应按现场平面布置分类堆放，堆放地点应有防潮、避雨措施。

5.3.4板锯、电动切割机、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等主要施工机具准备就绪。

5.3.5水泥料浆输送泵、泡沫发泡机、水泥料浆搅拌机、水泥上料机、输送管道、蓄水袋，水泵等灌浆专用机械准备就绪。

5.3.6轻钢龙骨与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及设计要求。当预埋件位置偏差过大或未预先埋设预埋件时，应采取有效的补救措施。

5.3.7由于主体结构施工偏差过大而影响复合墙体施工安装时，应会同业主、设计单位、施工单位洽商，采取相应的措施，并作记录。

## 5.4龙骨安装

5.4.1 上、下横龙骨应按平面控制线固定于顶面和地面。混凝土基层射钉射入深度应为23mm±1mm，实心砖墙应为30mm±1mm，空心砖墙应为50mm±1mm，膨胀螺栓的锚固深度和拉拔力指标应符合设计要求。

5.4.2竖龙骨安装时，应先安装边竖龙骨，再安装中竖龙骨。

5.4.3竖向龙骨应根据施工图规定的尺寸要求进行裁切，安装时翼缘应朝向板面方向推入横向沿顶、沿地龙骨内。竖向龙骨需要接长时，应符合设计要求，可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处，并用拉铆钉或自攻螺丝固定。

5.4.4不得在已安装好的轻钢龙骨上剔凿线槽。

5.4.5在双排龙骨安装完毕后，应进行横向拉结。

5.4.6墙体内水电预埋管线需要穿过上、下横龙骨时，应用扩孔器在龙骨中间部位的相应位置上开孔，开孔宽度不得大于龙骨截面宽度的 1/2。

5.4.7龙骨的规格、型号及安装位置应符合设计要求，其安装位置偏差不应大于 3mm。

## 5.5 面板安装

5.5.1 安装门窗附框、水（电）线管、电气设备的隐蔽工程应在封板前进行。

5.5.2 裁制纤维增强水泥板应符合下列要求：

1裁制的纤维增强水泥板应无脱层、折裂及缺边掉角，对于边角缺损的纤维增强水泥板，其单边缺损长度不应大于 20mm；

2平板切割时，板边应顺直、无毛刺，其切割后尺寸偏差不应大于±2mm。

5.5.3 纤维增强水泥板安装应在轻钢龙骨安装及复合墙体内预埋线管敷设完毕并验收合格后进行；也可在一侧纤维增强水泥板安装的同时，配合安装复合墙体内预埋的水（电）线管和配套设施，并经验收合格后，再安装另一侧纤维增强水泥板。

5.5.4  纤维增强水泥板的排列、铺设、接缝与固定应符合设计要求。

5.5.5  纤维增强水泥板应从预留洞口处开始安装，并应自下而上、逐块逐排安装；当需对接时，应紧靠，但不得强压就位。纤维增强水泥板的四边均应落在轻钢龙骨的中线上。平板的竖向拼接缝应位于竖龙骨的中线上但内墙为防火墙时，水泥复合板应竖向铺设。曲面墙所用水泥复合板宜横向铺设。

5.5.6  安装纤维增强水泥板时，螺钉应先从板中部固定，再向四周扩展，螺钉顶面略沉入板内，固定后应补刷防镑漆。

5.5.7 纤维增强水泥板接缝处理应符合下列规定：

1纤维增强水泥板间应留有3mm～5mm缝隙，且应为坡口与坡口相接；

2 复合墙体中部的纤维增强水泥板接缝处，应先清除接缝处的浮土，再用小刮刀或小抹子把接缝密封材料嵌入板缝，板缝应嵌满、嵌实，并与坡口刮平。板面不得残留多余的密封材料；

3复合墙体两端的纤维增强水泥板与相邻的建筑主体结构接缝处，应先在接缝处涂抹密封材料，然后铺板，挤压密封材料使纤维增强水泥板和相邻的建筑主体结构表面通过密封材料接触；

4待密封材料固化后，应在接缝处涂刷聚醋酸乙烯胶粘剂，并迅速将防开裂用网格布贴牢、压实；

5阴角处的接缝处理方式应与复合墙体中部的接缝处理方法相同，并用防开裂网格布做加强处理；

6 阳角处的接缝处理方式应与复合墙体中部的接缝处理方法相同，做加强处理的防开裂网格布应粘贴两层，并向两侧翻包，翻包长度不应小于50mm。

5.5.8 纤维增强水泥板安装完成后，应在复合墙体一侧的纤维增强水泥板上方开设灌浆孔。灌浆孔应靠近上横龙骨下边缘，灌浆孔直径宜为60mm- 80mm，并应在适当位置开设排气孔。

5.5.9 装饰面板安装应按《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133执行。

## 5.6 泡沫混凝土浇筑

5.6.1穿过或紧靠泡沫混凝土墙体的上下水管道，应采取防止渗水、漏水的措施。

5.6.2 泡沫混凝土浇筑前应按设计及工艺要求确定泡沫混凝土的配合比。泡沫混凝土的性能应满足设计和施工的要求。

5.6.3 泡沫混凝土的配合比确定后，当需要更改泡沫混凝土的配合比和原材料时，应由设计单位、施工单位确认后实施，不得擅自变更配合比，不得擅自变动泡沫混凝土的原材料。

5.6.4泡沫混凝土的配料及生产过程，应符合下列规定：

1配料和生产过程的工艺参数，应能满足复合墙体的设计要求；生产过程中不得擅自变更；

2应有可靠的计量手段和控制措施，制备设备应有物理量指示装置。

5.6.5  泡沫混凝土浇筑宜采用强制式搅拌机搅拌，泵送浇筑，宜采用专用输送泵；其他类型的搅拌与输送，应符合设计和生产要求。

5.6.6 泡沫混凝土配合比应准确，搅拌时间不宜少于3min。

5.6.7  泡沫混凝土浇筑施工应符合下列规定：

1  水（电）线管及预埋件应验收合格；

2  泡沫混凝土浇筑应在轻钢龙骨和纤维增强水泥板安装验收合格后进行；

3  泡沫混凝土浇筑过程中，应注意保护墙体内预埋的水电管线不被破坏，预埋的箱、柜、盒等应无变形移位，并采取适当措施确保泡沫混凝土浆体不流入预埋的箱、柜、盒中；

4  泡沫混凝土应分层浇筑，每层浇筑高度应控制在800mm以下；待前次浇筑面达到初凝后方可再次浇筑；两层浆料浇注的间隔时间以不胀模为准，且不宜少于 3 小时，必要时可采取临时加固措施或调整浆料的浇筑工艺；

5  泡沫混凝土浇筑施工时，出料口离浇筑面垂直距离不宜超过2500mm。

6  泡沫混凝土浇筑过程中，不得采取机械振捣方式密实，可采用橡皮锤随时轻击纤维水泥平板表面进行外部震动，当有浆料从上横龙骨与主体结构的缝隙中溢出即可结束浇筑；

7  泡沫混凝土浇筑完成后，应用木抹子抹平灌浆孔，与纤维水泥平板的高度差不大于0.5mm，并及时将板面和接缝处清理干净。

## 5.7 养护和维护

5.7.1泡沫混凝土养护期间，不得在泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体上进行钉、凿、剔等施工，不得撞击墙体。在复合墙体上钻孔、开洞或固定物件，应在墙体泡沫混凝土达到设计强度后进行。

5.7.2泡沫混凝土浇筑完成后，养护时间不得少于14d；日平均温度低于5℃时，养护时间不得少于21d。

5.7.3在复合墙体上钻孔、开槽或切锯等，均应采用专用工具，不得任意剔凿。

5.7.4复合墙体的表面装饰施工宜在浆料终凝并待平板表面干燥后进行。

5.7.5装饰施工前，应对墙体及外露的预埋箱、柜、盒等全面检查验收。

5.7.6装饰施工前应对墙体表面的钉孔、灌浆孔及板缝进行处理，并应符合以下要求：

1自攻螺钉的钉帽必须进行防腐处理；

2灌浆孔表面应平整密实，其与平板表面高差不应大于0.5mm；

3墙体两端及顶端平板与主体结构交接处的缝隙，应采用嵌缝膏等柔性材料填实；

4平板之间的接缝，应将浮浆及杂物清理干净，采用聚合物砂浆分层填实。

# 6  质量验收

## 6.1 一般规定

6.1.1复合墙体应进行工程质量验收，验收应参照本标准附录A、附录B制表做好记录。

6.1.2复合墙体工程质量验收时应检查下列文件和记录：

1 复合墙体施工图、设计说明及相关设计文件；

2 材料的检测报告、产品合格证、进场验收记录和复验报告；

3隐蔽工程验收记录；

4 施工记录和检验批质量验收记录表

6.1.3应对下列隐蔽工程项目进行验收：`

1 轻钢龙骨与主体结构的连接应符合设计要求；

2 轻钢龙骨的间距应符合设计要求；

3 墙体中设备管线的敷设应符合设计要求；

6.1.4 用于墙体工程的材料、构件等，其品种、规格及质量应符合相关标准和本标准的规定，并应在现场实施核查和检验。

6.1.5复合墙体的检验批划分应符合下列规定：

1  相同材料、工艺和施工条件的复合外墙工程应以每1000m2为一个检验批，不足1000m2按一个检验批计；

2  相同材料、工艺和施工条件的复合内墙工程每30间（大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间）应为一个检验批，不足30间按一个检验批计。

6.1.6 检查数量应符合下列规定：

1  复合外墙工程每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2；

2复合内墙工程每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3个自然间进行全数检验。

6.1.7 检验批质量合格应符合下列规定：

1  主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；

2  具有完整的安装施工操作依据、质量检查记录。

## 6.2 龙骨安装

## Ⅰ主控项目

6.2.1龙骨及其配件的材质、规格、型号应符合设计要求。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告、材料进场验收记录和复验报告。

6.2.2龙骨安装应牢固，与主体结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置和后置埋件的拉拔力必须符合设计规定。

检验方法：观察；手扳；检查拉拔力检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。

## Ⅱ一般项目

6.2.3龙骨水平度及垂直度应符合要求：水平度允许偏差为4mm，垂直度允许偏差为5mm。

检验方法：用2m靠尺和线坠检查。

6.2.4龙骨固定点间距应符合设计要求。射钉外露9±1mm。

检验方法：观察、尺量。

## 6.3 面板安装

## Ⅰ主控项目

6.3.1面板的品种、规格、颜色和光泽应符合设计要求，装饰面板表面应平整、洁净、色泽一致。应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

6.3.2装饰面板的造型和立面分格应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

6.3.3安装面板所需固定件的位置、数量、固定方法及防腐处理应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量；检查隐藏工程验收记录。

6.3.4面板安装应垂直、平整、位置正确，板材不应有裂缝或缺损。

检验方法：观察。

6.3.5面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。

检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

## Ⅱ一般项目

6.3.6嵌缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。

6.3.7纤维增强水泥板安装允许偏差应符合表6.3.7的规定。

表6.3.7  纤维增强水泥板安装允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直度 | 4㎜ | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 3㎜ | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 3㎜ | 用 200mm方尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 3㎜ | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢尺检查 |
| 5 | 接缝高低差 | 1㎜ | 用钢尺和塞尺检查 |

检验方法：观察、尺量。

6.3.8装饰面板的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

检验方法：观察；尺量检查；检查施工记录。

6.3.9装饰面板的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

检验方法：观察。

6.3.10 每平方米装饰石材面板的表面质量应符合6.3.10的规定.

表6.3.10装饰石材面板的表面质量

| 项 目 | 质 量 要 求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 宽度0.1mm～0.3mm的划伤 | 每条长度小于100mm且不多于2条 | 观察、金属直尺 |
| 缺棱、缺角 | 缺损深度小于5mm且不多于2处 | 金属直尺 |

6.3.11装饰石材面板的安装质量应符合表6.3.11的规定。

表6.3.11装饰石材面板的安装质量

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖缝直线度 |  | 3.0 | 2m靠尺、塞尺 |
| 2 | 横向板材水平度 |  | 1.0 | 水平仪 |
| 3 | 竖缝及墙面垂直缝垂直度 | 层高≤3m | 2.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  |  | 层高＞3m | 3.0 |  |
| 4 | 幕墙水平度（层高） |  | 2.5 | 2m靠尺、金属直尺 |
| 5 | 竖缝直线度（层高） |  | 2.5 | 2m靠尺、金属直尺 |
| 6 | 横缝直线度（层高） |  | 2.5 | 2m靠尺、金属直尺 |
| 7 | 缝宽度（与设计值比） |  | ±2.0 | 卡 尺 |

## 6.4 泡沫混凝土浇筑

## Ⅰ主控项目

6.4.1泡沫混凝土的容重、强度、导热系数、含水率应符合设计要求。

检验方法：检查新拌混凝土的留样记录。

6.4.2泡沫混凝土的容重应均匀。

检验方法：分别在墙面的上、中及下部钻芯取样，容重的偏差应不大于5%。

6.4.3 泡沫混凝土中水泥、粉煤灰及水的质量计量允许偏差为±0.5%，骨料的质量计量允许偏差为±2%。泡沫混凝土密度均匀性应符合要求。

检验方法：检查新拌混凝土的留样记录。

## Ⅱ一般项目

6.4.4 泡沫混凝土浇筑应密实，空鼓面积每处不得超过100×100mm，且每面墙不得多于3处。

检验方法：用橡皮锤敲击。

# 附录A 隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 部位 |  |  |  | 建设单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽工程（或物件） |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 说明 |  |  |  |  |  |
| 试验单号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查检验意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查人： |  |  |  |  | 监理单位检查人： （建设单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程技术负责人 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  | 总监理工程师 |  |  |

# 附录B现浇泡沫混凝土复合墙体工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（于分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检验评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  | 材料质量 |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 龙骨连接 |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 龙骨间距及构造连接 |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 预埋件、连接件 |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 墙面板安装 |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 填充材料 |  |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 龙骨内墙安装允许偏差 |  |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ...... |  |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  | 第......条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1	《通用硅酸盐水泥》GB 175；

2	《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

3	《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》JC/T 409

4	《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T 622

5	《混凝土用水标准》JGJ 63

6	《混凝土外加剂》GB8076

7	《泡沫混凝土》JG/T 266-2011

8	《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

9	《公共建筑节能设计标准》GB 50189

10	《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

11 《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341

12 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

13 《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003

14 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001

15 《现浇泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程》CECS406:2015

16 《建筑设计防火规范》GB 50016

17 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

18 《金属与石材幕墙工程技术规程》JGJ 133

19 《天然花岗石建筑板材》GB/T18601

20 《金属面聚苯乙烯夹芯板》JG 689

湖南省现浇泡沫混凝土复合墙体技术标准

条文说明

# 1  总  则

1.0.1 近些年来我国装配式建筑和新型墙体材料发展迅速，其中以轻钢龙骨为支撑，以固定在轻钢龙骨上的面板（纤维增强水泥板或装饰面板，如石材、保温装饰板等）为覆盖层，中间浇筑泡沫混凝土保温芯材的新型复合墙体的生产与应用规模也在逐年扩大。自2003年以来，现浇泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体在国内多家企业研发应用的聚苯颗粒泡沫混凝土灌浆墙体的基础上改进完善而发展起来的。该墙体经我国北方的一批企业改进优化，近年开始规模化推广应用，已先后在北京、呼和浩特、大连、张家口等地施工了几百万平米建筑面积的工程，受到了各界的广泛欢迎和良好评价。其技术基本成熟，工艺已完善到可以广泛推广应用的阶段。湖南建工集团有限公司、长沙理工大学、湖南省异格建筑节能工程有限公司等单位针对湖南等夏热冬冷地区实际情况，开展了大量研究和实践，成功的将这北方先进的墙体节能技术引入湖南。为了提高现浇泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体在设计、施工与验收的技术水平，规范应用技术，编制组在总结国内多项工程实践经验与结合湖南的实际的基础上制定了本标准。本标准的制定，具有重要的现实意义。

1.0.2 本条对现浇泡沫混凝土复合墙体的适用范围做出了规定。对屏蔽、绝缘和防止特殊射线等有特殊要求的建筑，建筑外墙和内部特殊区域的内墙均有特殊的构造措施，本标准的适用范围不包括这些特殊建筑。

1.0.3本标准规定的设计、施工和质量验收是对现浇泡沫混凝土复合墙体的最低要求。本标准应与国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001、《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《建筑设计防火规范》GB 50016、《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411等配套使用。

# 2  术  语

2.0.1 本标准的适用范围是以现浇泡沫混凝土复合墙体作为民用建筑与一般工业建筑中自保温的自承重内墙和外墙，由于“现浇泡沫混凝土复合墙体用于自承重内墙”和“现浇泡沫混凝土复合墙体用于自保温外墙”的名词较为复杂，因此在本规程中规定了这两种适用情况的简称。

现浇泡沫混凝土复合墙体用于内墙时，墙体两侧的面板均为纤维增强水泥板；现浇泡沫混凝土复合墙体用于外墙时，墙体室内侧的面板为纤维增强水泥板，墙体室外侧的面板为装饰板或高密度纤维增强水泥板。

2.0.2基于泡沫混凝土的性能稳定，本标准限于物理方法制作的泡沫混凝土。

2.0.3无机板很多，本体系对纤维增强水泥板的研究和应用最成熟，随着研究的深入，一些无机板可用到本体系中。采用其它无机板，可按照对纤维增强水泥板的性能要求，参照本标准执行。

2.0.4装饰性的板很多，本规程是指一般建筑中干挂性外墙装饰板，如石材、保温装饰板等。

2.0.5目前，新材料发展很快，已出现非轻钢龙骨。采用新材料龙骨，可按照对轻钢龙骨的性能要求，参照本标准执行。

# 3  材  料

## 3.1 一般规定

3.1.1 本条规定要求复合墙体使用的原材料应符合国家节能、节材、环保的产业政策。原材料不仅应性能稳定，对人体无害，而且对环境不造成污染，可实现资源综合利用。生产企业、设计单位不得采用国家限制和禁止使用的材料和制品，如黏土、石棉以及含有辐射超标的各类工业废渣等。

3.1.2 目前复合墙体所用到的组成材料，多数均已有各自的产品标准，标准中对材料性能及其原材料都有严格的规定。复合墙体所用材料无论有无各自的产品标准，均应符合现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574对建筑工程中墙体材料的统一要求。当复合墙体所用材料产品标准与现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574不一致时，应以此标准为准。

3.1.3复合墙体所用的组成材料，在符合国家现行相关标准规定的前提下，各种材料之间应具有一致的亲和性和耐久性。

3.1.4在现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010中，将装饰装修材料根据放射性水平大小划分为三类：A类、B类、C类。其中，A类装饰装修材料产销与使用范围不受限制；B类装饰装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面，但可用于II类民用建筑、工业建筑内饰面及其他一切建筑的外饰面；C类装饰装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

考虑到复合外墙在建筑工程中没有基层墙体，复合内墙与日常生活息息相关，复合墙体所用材料的放射性水平高低直接影响到室内环境，所以对其放射性水平规定为应符合A类要求。

## 3.2墙体龙骨及龙骨组件

3.2.1~3.2.3龙骨是墙体的主要受力构件，用于生产龙骨的钢板带的化学成分（熔炼分析）和力学性能是龙骨产品质量的基础，因而提出定量要求以保证其终端产品符合质量要求。

3.2.4龙骨的厚度及表面防锈、防腐蚀是龙骨应用耐久性的重要保障，因浇注料成分的复杂多样，因而外观质量及镀锌防护层要求均比空腹龙骨墙板所用龙骨质量要求稍严。

在现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981中，对轻钢龙骨及龙骨组件的双面镀锌量和双面镀层厚度的要求较低，为防止复合墙体中轻钢龙骨及龙骨组件发生锈蚀，影响复合墙体的整体稳定性与耐久性，确保复合墙体在规定年限内的正常使用，本规程提高了夏合墙体中轻钢龙骨及龙骨组件的双面镀锌量和双面镀层厚度的要求，并对复合外墙和复合内墙的双面镀锌量和双面镀层厚度分别进行了规定。

3.2.5为提高复合外墙的耐久性能，增加对轻钢龙骨及龙骨组件的耐盐雾性能要求，在1000h试验后，轻钢龙骨及龙骨组件应无起泡、生锈等现象。

3.2.6因龙骨组件是墙体承受局部荷载的重要受力构件，因而对其提出力学性能要求，虽是引用空腹龙骨组件的要求，但因其凹槽中是具有一定强度的浇注料是实腹构件，如组合梁等，承受荷载性能比空腹龙骨组件更佳。

## 3.3 泡沫混凝土

3.3.1  由于矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥的硬化较慢，早期强度较低，而在现浇泡沫混凝土复合墙体施工时，泡沫混凝土是分层浇筑的（每层浇筑高度宜控制在800mm以下，待前一次浇筑面达到初凝后方可再次浇筑），因此使用普通硅酸盐水泥可使泡沫混凝土的强度产生，从而避免泡沫混凝土沉降、塌陷。

有些企业为使泡沫混凝土强度尽早发挥，使用硫铝酸盐水泥，但这种水泥碱度较低，可能造成对龙骨的腐蚀。

3.3.2复合墙体中泡沫混凝土采用的原材料，其性能指标直接影响到泡沫混凝土的黏聚性、保水性、流动性、输送距离、泵送高度等施工特性，同时考虑到复合墙体在建筑工程中的具体使用部位，这里规定的原材料要求与现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266中的要求略有不同，要求更严。

在现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266中要求粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定，而根据复合墙体中泡沫混凝土的特性，粉煤应灰符合现行行业标准《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》JC/T 409更为适用。

在现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266中要求砂应符合现行国家标准《建筑用砂》GB/T 14681的舰定，范围较大，本标准限定为应符合现行行业标准《硅酸盐建筑制品用砂》JC/T 622的规定。

3.3.3 为保证泡沫混凝土在现浇固化后能达到规定的干密度、导热系数和强度等级，且干密度和热阻均匀，这就要求泡沫混凝土所用的原材料与发泡剂、泡沫稳定剂、混凝土外加剂等材料之间应具有一致的亲和性、稳定性和耐久性。

3.3.4试验结果表明，采用物理发泡的泡沫混凝土，气泡细小，大小均匀，且气泡间的连通率较低，可保证泡沫混凝土具有相对较低的吸水率。

3.3.5本条根据湖南实际情况，对现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266中的泡沫混凝土干密度等级进行了减少。干密度等级为A03的泡沫混凝土使用在建筑工程中不能满足国家现行标准中对墙体的要求，不能在复合墙体中采用；在实际建筑工程施工中，干密度等级为A12以上的泡沫混凝土密度大、热工性能太差，很难满足我省墙体节能要求。

3.3.6泡沫混凝土中泡沫用量越多，其干密度等级越小，抗压强度越低；反之越大。复合墙体属于自承重轻质墙体，且有轻钢龙骨。强度等级为C10以上的泡沫混凝土对应的干密度等级较大，接近普通混凝土的干密度，故不推荐使用。泡沫混疑土的于密度等级与强度的关系见表3.3.5。

3.3.7泡沫混凝土的吸水率直接影响复合墙体的抗冻融性能和耐久性能，所以通常规定泡沫混凝土的吸水率不应大于25%，吸水率等级最高为W25。考虑到湖南湿度大，为潮湿地区，更严格要求为W20。

3.3.8本条依据《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的有关规定制定。

3.3.9虽然在本标准中对泡沫混疑土的原材料标准要求与现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T266不一致，但泡沫混凝土的性能试验方法仍按照现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T266、《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的相关规定执行，测得的干密度、导热系数、强度等级、吸水率、耐火极限、抗冻性等数据，其判定规则也相同。

## 3.4面板

3.4.1本条参考《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396。根据复合墙体特点厚度范围进行了缩减。

3.4.2本条依据《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396、《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1。

3.4.3关于尺寸允许偏差，《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396与《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1提法不一致。本条主要依据《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1。

3.4.4复合外墙室内侧面板用和复合内墙用纤维增强水泥板相对处于恒温、恒湿的环境，变化速度慢，所以对复合内墙用纤维增强水泥板的物理性能及力学性能与复合外墙室内侧面板用纤维增强水泥板的要求相同。

3.4.5复合外墙室外侧面板用纤维增强水泥板，使用环境较室内相比温度、湿度、日照环境变化大，变化速度快，所以对复合外墙用纤维增强水泥板的物理性能及力学性能以室外侧面板与室内侧面板、复合内墙用板进行区分规定，外观质量、规格尺寸、尺寸允许偏差要求相同。

3.4.6 为使复合外墙室外侧面板用纤维增强水泥板适用于可能接受太阳、雨水或雪直接作用的区域，如高海拔地区、长江中下游等多雨地区以及东北等严寒地区，对纤维增强水泥板进行六面防水处理，可为泡沫混凝土轻钢龙骨复合外墙的耐久性提供有效保障。

3.4.7可用于复合外墙室外侧的装饰面板较多，因复合墙体采用面板干挂形式，因此可采用一些外墙外侧干挂装饰材料。这些材料除了要满足基本的要求外，还应具有较好的耐久性和耐候性。

3.4.8石材面板的岩石地质学名称和分类应符合现行国家标准《天然饰面石材术语》GB/T 13890的规定，参见表1。天然石材面板的商品名称和分类应符合现行国家标准《天然石材统一编号》GB/T 17670的规定，参见表2。

表1 石材的岩石地质学名称和分类

| 分类 | 岩浆岩 |  |  | 沉积岩 |  | 变质岩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在地面凝固 | 在地壳内部凝固 |  |  |  |  |  |
|  | 喷出岩 | 浅成岩 | 深成岩 | 钙镁质 | 硅质 | 钙镁质 | 硅质 |
| 代表性岩石名称 | 玄武岩 | 辉绿岩 | 花岗岩 闪长岩 辉长岩 橄榄岩 | 石灰岩 白云岩 凝灰岩 泥质页岩 | 砂岩 砾岩 硅质页岩 | 大理岩 | 片麻岩 |

表2 常用石材面板的商品名称和分类

| 商品名称 | 花岗石 | 大理石 | 石灰石 | 砂岩 | 板石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品编号 | G×××× | M×××× | L×××× | Q×××× | S×××× |

由表1和表2可见，石材的地质学分类名称和商品分类名称是有区别的，石材的物理力学性能决定于岩石的种类（表1）。

岩浆岩由岩浆在地表或在地层中冷凝结晶后生成，质地密实、强度高、硬度大，其主要成分为SiO2，化学性质稳定。因此，岩浆岩承载力高，不易腐蚀，耐用年限长。主要的岩浆岩有花岗岩、玄武岩等，SiO2含量在50%以上。岩浆岩和变质岩中的片麻岩，商业上统称为花岗石，比较适用于墙体的面板。石灰岩、凝灰岩等沉积岩和大理岩等变质岩，商业上统称为大理石，是以CaO和MgO为主要成分，遇酸会溶解。砂岩、页岩等商业上统称为板石，其中砂岩在幕墙工程中有所应用，但其质地较疏松，孔隙率高。

非岩浆岩石材的吸水率一般较高，容易受大气中SO2气体的侵蚀，耐久性较差，应采取专门的表面防护措施。采用洞石等多孔疏松岩石做面板时，更要十分慎重，应有可靠依据。

由于石材面板是复合墙体最重要的组成部分，其强度、孔隙率、含水率等直接关系到墙体的结构安全，因此，不宜选用强度低、孔隙率高、含水率高、耐久性差的石材。目前，天然砂岩的使用越来越多，应引起足够重视。

石材的密度反映了其致密程度、孔隙率和吸水率，也反映了其强度、耐腐蚀和抗冻融能力。通常，体积密度低于2100kg/m3者为低密度，在2100~ 2500kg/m3范围者为中密度，大于2500kg/m3者为高密度。面板应尽可能采用密度大的石材。

3.4.10石材是天然材料，材质上有微孔、微裂纹存在，表面容易被污染，水和污物可渗入其内部。采用石材表面防护处理后，可保证建筑设计效果，便于表面清洁；对大理石、板石类石材，还可隔绝大气、雨水的侵蚀，防止或减缓表面风化、剥落。

3.4.11经验表明，石材弯曲强度的离散性很大，为了保证安全，本条同时规定了石材弯曲强度试验的平均值和强度标准值的最低要求。当石材试件中出现强度很低的结果时，说明这批石材性能很差或者性能十分离散，不应在墙体中使用。因此，在选定石材的供货矿体后，必须及时进行物理力学性能试验和化学成分的分析，确认合用后才可进行开采、加工。

层状条纹石材等两个方向上强度相差较大时，应选用强度大的方向为主要支承方向，尽量避免在薄弱方向产生过大的内力。如果石材面板双向受力相差不大（即双向板），则每个方向的强度指标均应符合本条的要求。

3.4.12幕墙石材面板的厚度一般由结构计算确定。由于天然石材本身非均质、力学性能离散大的特点，应规定其用于墙体工程时的最小厚度要求。这些规定，综合考虑了承载能力、加工制作和安装施工的要求。强度低、质地松散、孔洞多的石材，宜采用较大的厚度。

当石材表面（一般是背面）做了可靠的增强处理时，其力学性能、整体性能均得到改善。因此，可根据不同的表面增强程度，对本条规定的最小厚度要求适当降低。

## 3.5其他材料

3.5.1  为保证复合外墙体系的耐久性能，满足在正常使用年限内的整体稳定性，固定件及连接件的材质均应为镀锌铁材质；若采用其他防腐蚀措施，应通过试验验证措施的防腐有效性和与不锈钢材质防腐性能的等效性。

3.5.3 复合墙体所采用的硅酮类密封胶、聚硫类密封胶等都应具有与接触材料相适应的粘结性能和耐久性，并具有在主体结构有微小振动变形时相适应的能力。这些密封胶在建筑上已被广泛采用，而且已有了比较成熟的经验。

复合墙体面板与建筑密封胶接触部位，密封胶中的小分子如增塑剂等非反应性物质从胶中渗出，渗入到面板孔隙中，使面板表面油污和沾灰。因此，使用前，应进行耐污染试验，证实无污染后，才能使用。

建筑密封胶是化学活性材料，经过长期存放，会出现粘结强度降低、耐候性能和伸缩性能下降等问题，必须在有效期内使用。

3.5.4 因外墙性能要求高，故使用性能良好的密封材料。

3.5.5 复合内墙用柔性水泥胶粘剂，是复合内墙的专用材料，与纤维增强水泥板的和易性较好。

3.5.7、3.5.8仅用于规定在复合外墙选用复合保温外墙形式时所用外墙外保温材料及其系统材料、外墙内保温材料及其系统材料的要求；在采用复合外墙自保温形式时，复合外墙不涉及外墙保温材料及其系统材料。

3.5.9、3.5.10 国内幕墙嵌条式板缝主要采用橡胶密封条密封，依靠胶条自身的性能起密封和适应变形的作用。因此，要求密封胶条具有耐紫外线、耐老化、永久变形小、耐污染等特性，不得采用不合格的产品。国内几个大型工程采用胶条密封，至今没有出现问题。但如果密封条材质控制不严，有的橡胶接口在一、二年内就会出现质量问题，如发生老化、开裂甚至脱落，使幕墙产生漏水、透气等质量问题，面板也有脱落的危险，给幕墙带来不安全的隐患。用耐候性好、永久变形小的硅橡胶密封条也是一个发展方向。

3.5.12硅酮建筑密封胶在使用前，应进行与其相接触材料（如间隔条、密封垫、定位块及其他有机材料）相容性试验。如果使用了与密封胶不相容的材料，可能会导致密封胶的粘结性能的下降或丧失，留下的质量或安全隐患。

3.5.14石材面板表面防水处理可采用有机硅或有机氟材料。有机硅材料抗氧化、抗静电、防水性能好，但常偏碱性；有机氟防水材料抗氧化、防水、抗油污性能好，且多为中性（PH值7.0左右），但价格稍高，防水性能略逊于有机硅防水材料。防水材料宜采用中性材料。也有些工程两种材料各涂刷一遍。

防护剂一般应具有至少3～5年的耐久性，应优先选用耐久年限5年以上的产品。由于石材防护剂有一定的使用年限，因此应具有可以重复涂刷的性能。石材防护剂宜保持石材的透气性，涂刷后不改变石材表面颜色和光泽。在个别情况下，当建筑有特殊要求时，可以采用成膜性防水涂料，此时石材表面会形成一层密封的防水膜，具有膜材自身的光泽。

# 4  设  计

## 4.1 一般规定

4.1.1 国家有关结构安全、防火安全和环境保护的规定，是保证建筑正常使用，使用者人身安全的强制要求，尤其当现浇泡沫混凝土复合墙体用于建筑外墙时更为严格。

4.1.2 本条规定要求工程设计单位对复合墙体的建筑功能、使用功能提出主要指标要求及构造要求，使复合墙体能满足建筑工程设计要求。

4.1.3积极推广并有效地实施建筑工业化，是我国建筑发展的必然趋势。为推进房屋建筑工业化，必须以实现建筑或部件的尺寸和安装的标准化为前提，这就要求我们严格执行建筑模数协调的原则。通过建筑模数协调，可以使复合墙体实现设计、制造、施工安装等活动的互相协调；能够对复合墙体尺寸进行分割，确定复合墙体的尺寸和边界条件；优选复合墙体的标准化方式，使得标准化的复合墙体的种类最优；有利于复合墙体组成材料的互换性；有利于复合墙体的定位和安装，协调复合墙体与功能空间之间的尺寸关系。

4.1.7本条规定了水、暖、电专业的管线设计，对于穿越墙体内的水暖、电气管线应预先设计，利用墙体浇筑泡沫混凝土前的空腔穿越管线，避免后凿墙体理设管线，以保证墙体的稳定性。根据设计要求，电线（较细）除了做暗线设计外，也可做明线设计，布置于墙面，开关及插座可做明装设计。在设计中，可能墙体上预埋的水、电箱、柜等开洞处与竖龙骨位置发生冲突，需要对竖龙骨的布置进行调整，不能施工时剔凿复合墙体进行预埋，不能任意开洞设置门窗、水（电）箱（柜），更不能随意截断轻钢龙骨进行埋设。在各种洞口的开洞处，墙体的隔声性能降低，所以要求对隔声有特殊要求的房问，应在洞口隔声薄弱处做隔声设计。

4.1.8本条中表4.1.8给出了墙体的外现、力学性能指标，其中外观性能指标用于设计、监理、施工等部门选择墙板使用；抗冲击性能和吊挂力性能指标给建筑和结构专业设计提供依据。

4.1.9当构造梁、柱采用钢筋混凝土结构时，其厚度应与复合墙体相同，其截面高度（或宽度）不宜小于200mm，应设置4根直径不小于12mm的钢筋，箍筋直径不宜小于8mm，箍筋间距不宜大于200mm，应采用C20（及以上）混凝土；当构造梁、柱采用钢结构时，可以采用10#或12#工字钢。

## 4.2 复合内墙设计

4.2.1 表4.2.1是在结合国内建筑工程中使用复合墙体的实际工程项目的基础之上，结合试验验证总结出来的数据，工程设计人员可根据建筑工程项目中复合墙体的具体使用情况进行选择。设计方案低于表中规定的，应进行相关计算并通过试验验证后方可采用。

4.2.2 表4.2.2中考虑了轻钢龙骨对复合墙体传热系数的影响。根据辽宁的经验和实测，并按同类情况下取不利值原则，给出了几种墙体厚度的传热系数，建筑师在设计节能建筑时可查此表，表中没有的可按实测数据取值。

4.2.4墙体的耐火极限和燃烧性能是根据公安部天津消防研究所做的测试以及参考了《现浇泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程》CECS406:2015和湖南省的实际情况。建筑师根据给定的墙体耐火极限，结合《建筑设计防火规范》GB 50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045和建筑功能设计墙体。

4.2.5复合内墙表面可直接做各种饰面装修，根据具体墙面装修设计要求，可选用喷浆、油漆、涂料、壁纸以及其他特殊饰面；也可在墙体表面直接做防水和粘贴瓷砖。

## 4.3 复合外墙设计

4.3.1 表4.3.1是在结合国内建筑工程中使用复合墙体的实际工程项目的基础之上，结合试验验证总结出来的数据，工程设计人员可根据建筑工程项目中复合墙体的具体使用情况进行选择。设计方案低于表中规定的，应进行相关计算并通过试验验证后方可采用。

4.3.2 表4.3.2中考虑了钢龙骨对复合墙体传热系数的影响。根据辽宁的经验和实测，并按同类情况下取不利值原则，给出了几种墙体厚度的传热系数，建筑师在设计节能建筑时可查此表，表中没有的可按实测数据取值。

4.3.4 当对墙体保温性能要求高，采用外墙自保温形式导致墙体厚度偏厚，建筑工程的经济性不高，宜采用复合外墙加外墙保温的复合保温外墙形式，以降低外墙厚度，减轻建筑自重，提高建筑工程的经济性。当采用复合保温外墙形式时，保温材料厚度应满足建筑工程所在地区对建筑围护结构节能设计要求。

4.3.5 墙体的耐火极限和燃烧性能是根据公安部天津消防研究所做的测试以及参考了《现浇泡沫混凝土轻钢龙骨复合墙体应用技术规程》CECS406:2015和湖南省的实际情况。建筑师根据给定的墙体耐火极限，结合《建筑设计防火规范》GB 50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045和建筑功能设计墙体。

4.3.6 防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料。防火隔离带应在每层水平设置，其高度不应小于300mm。

4.3.7泡沫混凝土强度低，用于淋浴间、卫生间和厨房等有防水要求房间的墙体，其下部应先浇筑高度不小于120mm、与墙同宽的C20细石混凝土基座，有利于防水。

4.3.8 复合外墙的室内侧表面可直接做各种饰面装修，根据具体墙面装修设计要求，可选用喷浆、油漆、涂料、壁纸以及其他特殊饰面；也可在墙体表面直接做防水和粘贴瓷砖。

4.3.9复合外墙的室外侧采用装饰面板，属于装饰、保温与围护结构一体化，应该大力推广。

## 4.4  连接设计

4.4.1  轻钢龙骨是建筑外围护结构的传力载体，必须可靠地固定在主体结构上，与主体结构通常通过预埋件或后置埋件进行结构性连接。锚固连接破坏通常属于脆性破坏，一旦发生，会产生十分严重的后果。因此，轻钢龙骨与主体结构的锚固连接必须牢固、可靠。

4.4.2  轻钢龙骨横龙骨与竖龙骨的连接，竖龙骨与锚固件或主体结构钢梁、钢柱的连接，通常通过螺栓、焊缝或螺钉实现。同时受拉、受剪的螺栓应进行螺栓的抗拉、抗剪设计；螺纹连接的公差配合及构造，应符合有关标准的规定。为防止偶然因素的影响而使连接破坏，每个连接部位的受力螺栓、铆钉等，一般情况下不宜不少于2个。

有关钢结构和铝合金结构的设计、计算，应符合现行国家标准和行业标准的有关规定。

4.4.3轻钢龙骨与混凝土结构的连接，正常情况下应通过预埋件实现，预埋件的锚固钢筋及锚爪是锚固作用的主要来源，混凝土对锚固钢筋和钢爪的粘结力是决定性的。因此预埋件必须在混凝土浇灌前埋入，施工时混凝土必须密实振捣。目前实际工程中，往往由于未采取有效措施来固定预埋件，混凝土浇注时使预埋件偏离设计位置，影响与立柱的准确连接，甚至无法使用。因此，轻钢龙骨预埋件的设计和施工应引起足够的重视。

4.4.5  砌体结构平面外承载能力低，难以直接进行连接，所以宜增设混凝土结构或钢结构连接构件。

## 4.5构造要求

4.5.1 复合墙体用轻钢龙骨及龙骨组件的布置和固定，直接影响到复合墙体在现浇施工前的整体稳定性与安全性，以及现浇施工过程中对面板、浇筑工艺的质量控制等。

1根据国家现行标准的相关要求，在建筑轻微振动、连接固定点存在疲劳荷载、金属材料与混凝土材料的温度线膨胀系数不同、吸水材料吸水后会发生软化等多种因素的共同作用下，射钉固定点处的射钉拉拔力变化较大，故外墙用材科、构件严禁使用射钉连接固定。所以本条明确要求复合外墙的轻钢龙骨与建筑主体结构的固定不得使用射钉，复合内墙由于安全隐患较小，可采用射钉或膨胀螺栓固定。

2说明组成墙体龙骨的上横龙骨、下横龙骨的设计问题。其中膨胀螺栓间距，是基于现浇轻质复合墙体的墙面平整度、提高墙体的整体性和抗震强度提出的。

3规定上、下横龙骨与建筑主体结构的固定点距离龙骨端部的要求，是为了防止复合墙体出现悬挑端；门窗洞口处由于门窗的经常开启与关闭，振动较多，对上、下横龙骨的端距要求更为严格。

4竖龙骨与上龙骨的间隙，上、下横龙骨间隙，这些规定，是基于缓冲主体结构楼板、梁、柱变位时引起龙骨变形而导致墙体裂缝提出的。

5考虑到建筑主体结构为钢结构时，钢结构的层间位移角与混凝土结构相比较大，钢结构构件本身的变形量与混凝土结构相比也较大，故应在上横龙骨和钢结构基层之间增设一层橡胶垫板，起到吸收变形应力的作用。

6 在纤维增强水泥板最大高度处增设的横龙骨包括2根：一根是从轻钢龙骨的下龙骨向上至纤维增强水泥板最大长度的位置，另一根是从轻钢龙骨的上龙骨向下至纤维增强水泥板最大长度的位置。

9在建筑设计中，墙上要开设门、窗或其他洞口，为了保证墙体的整体性，应在洞口的四周设置龙骨或根据需要增设加强龙骨（在凹槽中嵌入木质芯材的龙骨），以增强力学性能，保证墙体稳定性。龙骨的开口方向应背向洞口，给门框和窗框的安装提供方便。

10 为实现建筑工业化的建造目的，提高复合墙体的标准化程度，在建筑工程中应避免出现过多规格、过多构造形式的复合墙体，所以在复合墙体设计时，为满足楼梯间墙、分室墙、外墙等墙体厚度大于或等于150mm的要求，推荐采用双排轻钢龙骨的构造形式，提高建筑的经济型指标。双排轻钢龙骨之间的拉结可采用多种构造形式，本标准推荐采用纤维增强水泥的中密度板条进行拉结，可有效地降低复合墙体的整体造价，并方便现场施工。

11若采用单排轻钢龙骨，防火墙在一面遇火后，复合内墙竖龙骨由于位于内墙厚度方向前后贯通，会加速热量的传导，降低防火墙的耐火性能；采用双排轻钢龙骨，并使双排轻钢龙骨之间不直接接触，可有效地保证防火墙的耐火性能达到设计要求。考虑到防火墙在遇火后，遇火面的轻钢龙骨会失去原有的稳定性，增设横龙骨可防止遇火后复合墙体在受到撞击力后碎裂与倒塌。

4.5.2 复合外墙在考虑整体稳定性的基础上，同时要考虑作为外围护墙体的抗震性能、抗风压性能、安全性等，复合外墙应在复合墙体轻钢龙骨布置和固定的基础上增设植筋的方式与建筑主体结构连接，保证复合外墙的结构安全稳定性。拉结钢筋的设置（包括拉结钢筋数量、长度和直径等）必须通过计算确定，同时还不能低于本条规定的最低要求。拉结钢筋应采用绑扎等可靠连接方式，在建筑工程现场浇筑泡沫混凝土前应做有效的防腐蚀处理。

4.5.4复合外墙承受的风压较大，尤其是高层建筑，提高纤维增强水泥板的强度等级，有利于保证复合外墙的安全性能。纤维增强水泥板的强度等级与表观密度基本呈现正比关系，在一般情况下，表观密度越大，强度等级随之提高，吸水率随之降低，抗冻融性能越好；表观密度越小，强度等级随之降低，吸水率随之提高，抗冻融性能越差。提高对纤维增强水泥板的强度等级要求，也有利于引导建筑工程和市场中对纤维增强水泥板的物理和力学性能水平。

当复合墙体厚度大于或等于150mm时，纤维增强水泥板的性能对复合墙体的整体性能影响较大，中密度或高密度纤维增强水泥板在吸水率、不透水性、抗冻融性方面性能较好，同时在实际建筑工程施工中，中密度或高密度纤维增强水泥板对厚度大于或等于150mm的复合墙体在现浇泡沫混凝土时，板材的变形较小，尺寸稳定。

长期处于潮湿环境时，对板材的物理和力学性能会产生不利影响，选用中密度或高密度纤维增强水泥板，可提高复合内墙的耐久性能和使用年限。

4.5.6 纤维增强水泥板的固定方式和固定点的设置，直接影响到复合墙体的整体力学性能，同时也与泡沫混凝土的浇筑、复合墙体饰面处理等息息相关。

导致纤维增强水泥板变形的因素主要有：温度应力作用下纤维增强水泥板及轻钢龙骨的热胀冷缩；风压、地震力等作用下建筑主体结构会产生轻微变形；在建筑正常使用时有时也会因撞击、装饰装修施工等情况使复合墙体或建筑主体结构产生轻微振动。为保证在上述情况下纤维增强水泥板的板面平整且边部不产生裂纹、翘曲、变形，复合墙体中的纤维增强水泥板间及复合墙体两端的纤维增强水泥板与相邻的建筑主体结构间均应预留缝隙，并通过密封材料使缝隙两侧柔性相接。

复合墙体两侧的纤维增强水泥板接缝不能同时位于一根轻钢龙骨两侧，否则对复合墙体的整体稳定性产生不利影响。同一轻钢龙骨两侧的纤维增强水泥板的拼接缝应错开300mm以上，竖向错缝范围可为300mm~500mm，横向错缝范围应根据轻钢龙骨布置尺寸与选用的纤维增强水泥板尺寸确定。

根据纤维增强水泥板在复合墙体上的受力状态，板边部是薄弱区域，应对固定点间距加密设置。固定点与板端部距离应大于10mm，保证复合墙体在撞击力作用下，固定点不会导致板面端部开裂；同时固定点与板端部距离又不能过大，太大会导致固定点处的轻钢龙骨翼缘端部距离太小甚至超出轻钢龙骨的翼缘端部，造成安全隐患。固定拧紧后的沉头自攻螺钉顶面微凹入纤维增强水泥板表面下，方便后期对复合墙体表面的装饰施工。

考虑到防火墙在遇火后，遇火面的纤维增强水泥板会发生脱落现象，在增设的横龙骨处增加固定点可有效避免纤维增强水泥板的脱落、碎裂。

4.5.8在复合内墙的分室墙上悬挂水箱或采暖器等重物时，无论轻钢龙骨是否做加强处理，以及是否提高泡沫混凝土的干密度等级，在悬挂点处对纤维增强水泥板均有较大的压力，所以对板材的抗压强度要求较高。

4.5.9 复合外墙的使用环境较室内相比温度、湿度、日照环境变化大，变化速度快，提高复合外墙中泡沫混凝土的干密度等级，同时降低吸水率，可有效地保证安全性能和耐久性能。

4.5.10分户墙、卫生间内墙及管道井部位的墙体，常安装有入户门，或者需吊挂重物。在实际工程中，当泡沫混凝土的密度等级低于A05时，很难保证室内门的安装强度及重物吊挂的可靠性；分室墙部位安装的室内门质量较小，同时仅吊挂质量较小的装饰画等，所以对泡沫混凝土的密度等级要求比分户墙、楼梯间墙、卫生间内墙及管道井部位的墙体较小。

4.5.11 主体建筑在伸缩、沉降等变形缝两侧会发生较大的相对位移，面板板块跨越变形缝时容易破坏。因此，面板板块不宜直接跨越主体建筑的变形缝，而应采用与主体建筑的变形缝相适应的构造措施。

4.5.13 周边板缝打胶和背面加贴玻璃丝布或附加胶层是防止施工时石材面板偶然破碎后坠落和使用时防破裂的有效措施。试验表明，四面用耐候胶嵌缝的石材面板，在被击碎后大部份碎块仍粘结在原位；同样，背面粘结玻璃丝布或胶层的石材面板，击碎后只出现破裂裂缝，很少有碎块出现或脱落。这些措施可以增强石材幕墙的安全性。采用材质疏松、多孔、软弱的石板时，应考虑采取必要的表面防护措施、增强措施。

# 5  施  工

## 5.1 一般规定

5.1.1 采用复合墙体的工程，在专项施工方案中应包括有关复合墙体的针对性内容，反映对复合墙体工程施工的特殊要求。

5.1.4在日平均温度5oC以下时进行建筑工程现场浇筑施工，直接影响到泡沫混凝土的水化反应，温度低时泡沫混凝土的凝结时间会延长，造成更多泡沫破坏，会对现浇泡沫混凝土的稳泡产生不利影响，造成干密度等级、导热系数、强度等级、吸水率等性能达不到设计要求，影响泡沫混凝土的施工质量。

5级以上大风天不仅会对现浇泡沫混凝土的稳泡产生不利影响，还会影响到泡沫混凝土表面的湿度微环境，加速泡沫混凝土中水分的散失，水化反应不充分，必须采取有效措施防止水分过快散失。

5.1.5本条对复合墙体工程在雨期、高温天气和冬期施工做了规定。

l “雨期”并不完全是指气象概念上的雨季，而是指必须采取措施保证建筑工程施工现场浇筑泡沫混凝土施工质量的下雨时间段。本规程所指雨期包括雨季和雨天两种情况。

2高温条件下拌和、浇筑和养护的普通混凝土比低温度下施工养护的普通混凝土早期强度高，但28d强度和后期强度通常要低。现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666规定高温施工温度为日平均气温达到30oC。本标准综合考虑我国气候特点和施工技术水平，以及泡沫混凝土的特殊性，高温施工温度定义为日平均气温达到30oC。为避免复合墙体中现浇泡沫混凝土的强度下降，应采取措施进行高温天气下的现场浇筑施工。

3复合墙体工程施工过程中，轻钢龙骨及龙骨组件安装、纤维增强水泥板安装属于干作业的范畴，冬期施工基本可正常进行，现场浇筑泡沫混凝土受气温的影响较大。日平均温度5oC以上时，可解除冬期施工措施，现场浇筑泡沫混凝土可正常进行；日平均温度5oC以下时，严禁现场浇筑泡沫混凝土。我国的气候属于大陆性季风型气候，在秋末冬初和冬末春初时节，常有寒流突袭，气温骤降5oC的现象经常发生，此时会有一两天之内最低气温突然降至0oC以下，寒流过后气温又恢复正常。因此，为防止短期内的寒流袭击造成新浇筑的泡沫混凝土发生冻结损伤，特规定当气温骤降至0℃以下时，泡沫混凝土应按冬期施工要求采取应急防护措施。

5.1.6 泡沫混凝土在养护期间，较大的振动会导致出现消泡现象。为了防止泡沫混凝土消泡并且保证浇筑的泡沫混凝土充分进行水化反应，严禁在养护期间进行振动性较大的其他施工。

5.1.7施工安装单位应建立完善、有效的复合墙体工程现场施工安装质量保证体系，能够全过程控制复合墙体施工安装的各工序工程质量。要求在施工安装过程中各工序均设专人验收并保存记录，特别是对隐蔽工程的验收记录提出了相关要求。

5.1.8 施工安装过程中应采取措施对已安装和正在安装的复合墙体进行保护，可采取设置警戒线，以及包、裹、盖、遮等有效措施。

5.1.10 我国施工现场情况相对复杂，根据建筑工程施工现场的具体情况，如需调整轻钢龙骨的布置和固定，应由设计单位确认后方可实施，不得私自改动轻钢龙骨及龙骨组件的设置。

5.1.11 本条要求施工单位实行文明施工、安全施工，并对复合墙体安装过程中产生的环保问题提出的相关要求。

## 5.2 施工流程

5.2.3 竖龙骨的安装在实际建筑工程中又分为边竖龙骨安装和中竖龙骨安装，特殊部位龙骨指的是预设的门窗处、预埋的水（电）箱（柜）处、预留的重型水（电）线管处等部位的龙骨。

## 5.3 施工准备

5.3.2复合墙体工程严禁使用未经检测的原材料，如发现不合格原材料，应及时清退并更换。

5.3.3现场分类堆放的原材料应做到随用随取，并做好材料取用记录；纤维增强水泥板应在堆放点设置有效防潮、避雨措施，轻钢龙骨及龙骨组件等金属材料，应覆盖防雨布等有效避雨措施；堆放点应做好排水工作。

5.3.4  主要机具设备应定期检验与维护，杜绝施工过程中的使用安全隐患。

5.3.6 为了保证轻钢龙骨与主体结构连接的可靠性，轻钢龙骨与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时按设计要求的位置和方法进行埋设，其埋设位置偏差及完工后的位置偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量言有规范》GB50204的有关规定及设计要求。若复合墙体承包商对轻钢龙骨与主体结构的固定和连接有特殊要求时，应提前向设计单位书面提出，经业主、土建设计单位同意后提供埋件图、样品及安装施工要求等，并经土建设计单位在主体结构施工图中注明。

当主体结构施工时未埋设预埋件或既有预埋件无法使用时，应同业主、土建设计、施工单位等协商可靠的后锚固方案。后置锚栓应进行现场承载力试验，合格后方可实施。

5.3.7 主体结构施工偏差过大而妨碍复合墙体施工安装时，复合墙体承建商应会同业主、土建设计、施工单位协商制订相应方案、措施，并应取得土建设计单位结构专业的认可。调整措施应在复合墙体安装施工前实施。

## 5.4 龙骨安装

5.4.1膨胀螺栓的使用应根据产品使用说明书中的要求进行，严禁违反产品的正常操作流程。

5.4.6 龙骨开孔造成截面削弱可能会影响到龙骨强度，因此对龙骨开孔位置及大小做出具体规定。

## 5.5 面板安装

5.5.2 纤维增强水泥板质量直接影响墙体表面观感质量，因此强调了纤维增强水泥板选板和裁板的要求。

5.5.3纤维增强水泥板的两种安装流程，应根据建筑工程施工现场的实际情况进行选择。当选择先安装一侧纤维增强水泥板时，应在安装纤维增强水泥板之前进行轻钢龙骨的质量验收，经验收合格后，再进行一侧纤维增强水泥板安装。

5.5.5 纤维增强水泥板的四边处于悬挑状态没有落在轻钢龙骨的中线上时，在现浇泡沫混凝土后会产生翘曲、变形等质量问题，施工完毕的复合墙体表面平整度很难符合设计要求。

5.5.7 板块间及墙体与周边结构间预留一定宽度缝隙，是为便于处理板材接缝，实践证明，过宽和过窄都会影响到处理效果。因该墙体表面一般不做抹灰，仅作薄粉刷饰面涂层，因此钉头要沉入平板内。

5.5.8 开设的灌浆孔上边缘不能高于上龙骨下边边缘，同时也不能开设在竖龙骨位置，以免破坏轻钢龙骨。

灌浆孔开设在墙体最高处，有利于灌浆饱满。同时在洞口下方或设置水平龙骨处容易产生漏斗形浇注不密实或空洞区域，因此也应设置灌浆孔或排气孔。

## 5.6 泡沫混凝土浇筑

5.6.2 由于复合墙体在建筑工程中的具体使用部位不同，性能要求也不同，所以这里不规定具体的配合比。配合比的设计应满足复合墙体的性能要求，符合泡沫混凝土的抗压强度、干密度、和易性以及保温、防火性能的要求，并以合理使用材料为原则，同时还应符合工程设计和施工的要求。配合比应通过计算和试配综合确定。

5.6.3  配合比是泡沫混凝土的关键技术参数，同时原材料的厂家、产地、品种、规格也是直接影响到泡沫混凝土性能的重要指标，在建筑工程中，针对具体情况，复合墙体设计临时变更、工程施工环境改变、产品供应状态更改时，应及时调整泡沫混凝土的配合比和原材料构成，但应由设计单位和施工单位共同确定后方可实施，不得擅自变更。

5.6.4 泡沫混凝土的配料及生产过程，直接影响到泡沫混凝土的性能。

l 工艺参数的设定，应由施工单位确定，包括上料时间、上料数量、搅拌时间、设备转速、出料时间等。

2实际调查发现，目前国内成套现浇机组多采用连续加料方式，水泥净浆配比、泡沫混合比例及泡沫料浆湿密度等仍靠人工凭经验来调，无法做到精确计量，浆体密度难以控制，是造成泡沫混凝土质量波动很大的主要原因。

拥有先进的配合比不能保证高质量泡沫混凝土，如何做到实际生产中各种材料用量准确，还需要保证搅拌现场各种计量工具的准确性。泡沫混凝土是一种混合材料，只有各种材料按照正确比例配合，才能拌制出符合要求的泡沫混凝土，任何材料多一点、少一点都会对泡沫混凝土的性能造成不利的影响。要想生产出符合配合比要求的泡沫混凝土必须有可靠的计量手段和控制措施。泡沫混凝土配料及生产过程中以下三个方面的计量必须严格控制：

l）混泡搅拌时间。泡沫混凝土生产的特殊性在于将气泡引入料浆，使气泡均匀分布在料浆中，才能获得有良好性能的泡沫混凝土。而这一混泡的过程需要通过搅拌设备完成。在混泡的过程中控制搅拌时间是非常必要的。搅拌时间长了，容易使气泡破裂，影响泡沫混凝土性能；搅拌时间短了，混泡不均匀，同样影响泡沫混凝土的性能，因此，在泡沫混凝土搅拌设备上必须要有可靠的定时装置和指示装置，方便操作。

2）水和泡沫计量。大量的试验证明，例如：其他参数不变，在800kg/m3密度的泡沫混凝土中每增加10kg水，可降低泡沫混凝土28d强度1.9MPa左右。据调查，工程中泡沫混凝土大量出现粉化、塌陷的主要原因是添加了过量的泡沫所致，这严重影响了泡沫混凝土的各项性能。因此，现场拌制泡沫混凝土应严格控制用水量和泡沫用量。

3）外加剂的计量。泡沫混凝土外加剂，对改善泡沫混凝土的性能作用很大，其掺量少了达不到预期目的，掺量多了会起反作用，所以现场搅拌必须采用专用计量工具。

因此，避免上述现象发生的有效措施是必须采用可靠的专用计量工具，安装指示装置并且派专人负责使用和管理。

5.6.5强制式搅拌机搅拌均匀，泵送浇筑过程稳定，两者受人工及外界因素影响较小，可有效地保证泡沫混凝土的性能。

5.6.6泡沫混凝士的配合比应按设计要求准确执行，在搅拌时，搅拌时间过短，会使泡沫与浆料混合不均，均会影响泡沫混凝土性钱；同时搅拌时间也不能太长，若搅拌时间过长，会大量损失泡沫。

5.6.7本条规定了泡沫混凝土浇筑施工时的相关规定。

当复合墙体中预埋箱、柜、盒时，为避免堵塞预埋的箱、柜、盒，减少施工后的修补工作量，应对预埋的箱、柜、盒进行有效保护。

为避免消泡，每次浇筑的高度、出料口距离浇筑面的垂直距离、振动方式均应符合本条的规定。

## 5.7 养护和维护

5.7.1  养护期间，在复合墙体上进行钉、凿、剔等施工均会造成较大的振动，从而导致出现消泡现象。为了防止泡沫混凝土消泡并且保证浇筑的泡沫混凝土充分进行水化反应，养护期间不得在复合墙体上进行钉、凿、剔等施工。

5.7.2  温度低于5℃时，对泡沫混凝土的固化有一定影响，应增加养护时间，保证泡沫混凝土充分进行水化反应。

5.7.6 复合墙体表面一般仅作薄涂层装饰，因此表面必须干燥后便于基层腻子施工。为满足装饰面层表面的观感质量，提出对接缝、钉眼的处理要求。

# 6  质量验收

## 6.1 一般规定

6.1.2  复合墙体的工程质量验收分为资料验收和工程现场验收。本条规定了复合墙体工程质量验收时应提交的基本验收资料范围。

6.1.3  复合墙体完工之后，有不少部位或节点被墙体或装饰材料隐蔽，在工程验收时无法观察、检测，而这些部位或节点的施工质量又至关紧要，甚至与墙体的安全性能直接有关，应在施工过程中进行检查并做好记录。工程验收时，仅对隐蔽工程验收记录进行审核、检查。

施工单位应严格按设计要求进行隐蔽工程施工并及时进行自检，发现问题应马上返工，自检合格，应会同监理和当地质监站进行隐蔽工程验收并做好记录，参加检验的人员，应在隐蔽验收记录上签字认可。

6.1.5检验批的划分应符合国家现行相关标准的规定，并结合工程实际情况进行划分。

## 6.2 龙骨安装

6.2.4  轻钢龙骨固定的两种方式中，这里仅规定射钉的要求，对膨胀螺栓的要求，应以相关标准和产品手册为准。

## 6.3 面板安装

6.3.7对复合墙体安装完成后仅能看到纤维增强水泥板，所以对复合墙体整体的安装允许偏差验收，主要检查纤维增强水泥板的安装允许偏差。

## 6.4 泡沫混凝土浇筑

6.4.4对泡沫混凝土浇筑的质量验收，是在泡沫混凝土规定的养护时间结束后才可进行。